重庆市热轧光圆钢筋产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品如下规定：

直条钢筋取样时，随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

盘卷钢筋取样时，随机抽取5盘，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

判定依据和检验方法见表1。

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸(直径允许偏差、不圆度) | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |
| 2 | 重量及允许偏差 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |
| 3 | 化学成份（C、Si、Mn、S、P） | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 223、GB/T 4336 |
| 4 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900-2012 GB/T 1499.1-2017 |
| 5 | 屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900-2012 GB/T 1499.1-2017 |
| 6 | 伸长率(最大力总延伸率Agt) | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900-2012 GB/T 1499.1-2017 |
| 7 | 弯曲性能(冷弯试验180°) | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 28900-2012 GB/T 1499.1-2017 |
| 8 | 表面质量 | GB/T 1499.1-2017 | GB/T 1499.1-2017 |

表1  热轧光圆钢筋产品检验项目

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

1）抗拉强度、屈服强度、伸长率：检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；检验3支样品的抗拉强度、屈服强度、伸长率指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定抗拉强度、屈服强度、伸长率项目合格，反之则判定为不合格。

2）弯曲性能：检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定弯曲性能项目合格，反之则判定为不合格。

3）化学成分： 检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；按照标准检验2支样品的C、Si、Mn、P、S指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定化学成分项目合格，反之则判定为不合格。

4）尺寸、表面质量：检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验5支样品的直径允许偏差、不圆度、表面质量指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定尺寸项目合格，反之则判定为不合格。

5）重量及允许偏差：检验样本量m=2，不合格品限定数L=0；以5支长度不小于500mm的样品为一组的总重量进行重量偏差检验，不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定重量偏差项目合格，反之则判定为不合格。依据产品标准规定，重量偏差的m值代表2组。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。