重庆市移动电源（充电宝）产品质量监督抽查实施细则

（2020年4季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产或销售的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品12只，其中6只作为检验样品，6只作为备用样品。抽样时抽取检验所需要的产品配线、说明书、电源线（电源适配器）等附件。如VGA、HDMI、DP等数据线。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温下的有效输出容量 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 2 | 过充电保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 3 | 过放电保护 | GB/T 35590-2017 | GB/T 35590-2017 |
| 4 | 短路保护 | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 |
| 5 | 热滥用 | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 |
| 6 | 过充电 | GB 31241-2014 | GB 31241-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 31241-2014 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》

GB/T 35590-2017 《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

移动电源（充电宝）参数确认表

一、样品安全工作参数

| 安全工作参数 | 符号 | 电池 | 电池组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电限制电压 | Ucl |  |  |
| 充电上限电压 | Uup |  |  |
| 放电截止电压 | Udo |  |  |
| 推荐充电电流 | Ier |  |  |
| 最大充电电流 | Icm |  |  |
| 推荐放电电流 | Idr |  |  |
| 最大放电电流 | Idm |  |  |
| 过压充电保护电压 | Ucp | —— |  |
| 过流充电保护电流 | Icp | —— |  |
| 欠压放电保护电压 | Udp | —— |  |
| 过流放电保护电流 | Idp | —— |  |
| 上限充电温度 | Tcm |  |  |
| 上限放电温度 | Tdm |  |  |
| 充电截止电流 | —— |  |  |

二、电池化学组分

电池化学组分：[    ]钴酸锂-石墨  [    ]其他(请注明)：

三、测试用充、放电程序

1.测试用充电程序：

按照制造商规定的方法进行充电 (以	           mA恒流充电至                V),

[   ]再恒压充电至截止电流               mA  / [    ]再恒压充电          h)。

2.测试用放电程序：

按照制造商规定的电流进行恒流放电至放电截止电压(以        mA放电至        V)。

企业代表签字 （盖章）：                        抽样人员签字 （盖章）：

抽样日期：                                       抽样日期：