重庆市儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待售中产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的同厂家（或同品牌）、同型号、同颜色的产品。

抽样数量：详见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 儿童服装 | 基数充足 | 10 件/条/套（其中备样4件/条/套） |
|  | 基数不足 | 3 件/条/套（其中备样1 件/条/套） |
| 婴幼儿服装 | 基数充足 | 11件/条/套（其中备样4件/条/套） |
|  | 基数不足 | 5件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 注1：基数不足时，水洗尺寸变化率/松弛尺寸变化率、干洗尺寸变化率不参与检验。 注2：可根据样品状态调整抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 | GB/T 5296.4-2012 相应产品标准 |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 4 | pH值 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐唾液色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 18886 |
| 11 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 12 | 重金属 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 30157-2013 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 20388-2016 |
| 14 | 衣带缝纫强力 | FZ/T 81014 -2008 FZ/T 73025 -2013 GB/T 33271-2016 | FZ/T 81014 -2008 FZ/T 73025 -2013 GB/T 33271-2016 |
| 15 | 绳带要求 | GB 31701 相应产品标准 | GB 31701-2015 |
| 16 | 附件锐利性 | GB 31701 相应产品标准 | GB/T 31702-2015 |
| 17 | 附件抗拉强力 | GB 31701 相应产品标准 | GB 31701-2015 |
| 18 | 羽绒含绒量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
| 19 | 羽绒绒子含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
| 20 | 鸭毛（绒）含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
| 21 | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | GB/T 14272-2011 |
| 22 | 水洗尺寸变化率/松弛尺寸变化率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 23 | 干洗尺寸变化率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 备注1：针织产品耐摩擦色牢度只测直向。 备注2：水洗尺寸变化率/松弛尺寸变化率考核可水洗的产品；干洗尺寸变化率考核可干洗的产品；同时可水洗及可干洗的产品只测试水洗尺寸变化率。 |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

（1）GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

（2）GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

（3）GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

（4）GB/T 14272-2011《羽绒服装》

（5）GB/T 22700-2016《水洗整理服装》

（6）GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

（7）GB/T 22853-2019《针织运动服》

（8）GB/T 2660-2017《衬衫》

（9）GB/T 2662-2017《棉服装》

（10）GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

（11）GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

（12）GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

（13）FZ/T 73005-2012《低含毛混纺及仿毛针织品》

（14）FZ/T 73009-2009《羊绒针织品》

（15）FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

（16）FZ/T 73013-2017《针织泳装》

（17）FZ/T 73017-2014《针织家居服》

（18）FZ/T 73018-2012《毛针织品》

（19）FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

（20）FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

（21）FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

（22）FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

（23）FZ/T 73029-2019《针织裤》

（24）FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》

（25）FZ/T 73034-2009《半精纺毛针织品》

（26）FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

（27）FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

（28）FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》

（29）FZ/T 73058-2017《针织大衣》

（30）FZ/T 81001-2016《睡衣套》

（31）FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

（32）FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

（33）FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

（34）FZ/T 81008-2011《茄克衫》

（35）FZ/T 81010-2018《风衣》

（36）FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》

（37）FZ/T 81021-2014《机织泳装》

现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。