重庆市铝合金建筑型材（电泳涂漆型材）产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的商品，且生产（设计）图纸标注公称壁厚≥1.20mm的型材。

抽查样品基数满足抽样数量（单根长度大于5米）即可。

抽取样品如下：

随机抽取1根型材，在距头或尾至少500mm处，截取1根长度为4m的型材，然后将此型材均分为4段，每段长度为1m，随机选取两段标记为1-a，2-a，另两段标记为1-b，2-b，标记a的2段样品为检验样品，标记b的2段样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目表1。

表1  电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.5-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.4-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.3-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.7-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.16-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.18-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 20975.12-2008 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 抗拉强度 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 规定非比例延伸强度 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 4 | 断后伸长率 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 5 | 尺寸偏差（壁厚） |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 6 | 外观质量 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 12967.6-2008 |
| 7 | 颜色和色差 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 12967.6-2008 |
| 8 | 膜厚 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
| 9 | 漆膜硬度 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 6739-2006 |
| 10 | 漆膜附着性 |  | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 9286-1998 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

检验1根的2段检样，壁厚偏差应符合产品生产（设计）图纸或标准中的相关要求，化学成分、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、外观质量、颜色和色差、膜厚、漆膜硬度、漆膜附着性符合标准要求，判定项目合格，否则，判定项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。