重庆市毛巾类产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

面巾/方巾/手巾抽取样品10条/套，其中7条/套作为检验样品，3条/套作为备用样品；浴巾/枕巾/地巾/毛巾抽取样品5条/套，其中3条/套为检验样品，2条/套作为备用样品；毛巾浴衣抽取样品3件/套，其中2件/套为检验样品，1件/套作为备用样品。抽取同款式、货号、颜色的样品。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1  星级旅游饭店用纺织品①（GB/T 22800-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料② | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22800-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22800-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22800-2009 | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 脱毛率 | GB/T 22800-2009 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
| 13 | 吸水性 | GB/T 22800-2009 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
| 14 | 断裂强力 | GB/T 22800-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 15 | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注：①仅抽查卫浴巾类系列产品。 ②纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2  毛巾（GB/T 22864-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22864-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22864-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
|  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22864-2009 | GB/T 3921-2008 方法C |
|  | 耐氯漂色牢度 | GB/T 22864-2009 | GB/T 7069-1997 |
|  | 脱毛率 | GB/T 22864-2009 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
|  | 吸水性 | GB/T 22864-2009 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
|  | 断裂强力 | GB/T 22864-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 标识 | GB/T 22864-2009 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注：生产日期在2020年9月1日前的产品执行GB/T 22864-2009标准。 ①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3  毛巾（GB/T 22864-2020）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22864-2020 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22864-2020 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
|  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22864-2020 | GB/T 3921-2008 方法C |
|  | 耐氯漂色牢度 | GB/T 22864-2020 | GB/T 7069-1997 |
|  | 脱毛率 | GB/T 22864-2020 | GB/T 22798-2019 A法 |
|  | 吸水性 | GB/T 22864-2020 | GB/T 22799-2019 A法 |
|  | 断裂强力 | GB/T 22864-2020 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 标识 | GB/T 22864-2020 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注：生产日期在2020年9月1日后的产品执行GB/T 22864-2020标准。 ①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表4  毛巾浴衣（FZ/T 62017-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62017-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
|  | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 3921-2008 方法C |
|  | 脱毛率 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
|  | 吸水性 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
|  | 断裂强力 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
|  | 接缝强力 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 13773.2 |
|  | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 使用说明 | FZ/T 62017-2009 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表5  抗菌毛巾（FZ/T 62015-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62015-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 3921-2008 方法C |
| 12 | 耐氯漂色牢度 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 7069-1997 |
| 13 | 脱毛率 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
| 14 | 吸水性 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
| 15 | 断裂强力 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 16 | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 17 | 标识 | FZ/T 62015-2009 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注： ①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表6  无捻毛巾（FZ/T 62016-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 62016-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 18886-2019 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 3921-2008 方法C |
| 12 | 耐氯漂色牢度 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 7069-1997 |
| 13 | 脱毛率 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
| 14 | 吸水性 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
| 15 | 断裂强力 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 3923.1-2013 |
| 16 | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 17 | 标识 | FZ/T 62016-2009 | GB/T 5296.4-2012 |
| 备注： ①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 22800-2009  星级旅游饭店用纺织品

GB/T 29862-2013  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 22864-2009  毛巾

GB/T 22864-2020  毛巾

FZ/T 62015-2009  抗菌毛巾

FZ/T 62016-2009  无捻毛巾

FZ/T 62017-2009  毛巾浴衣

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。