重庆市休闲鞋、运动鞋产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 休闲鞋产品（QB/T 2955-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标识 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2673-2013 |
|  | 感官质量 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.5-2011 |
|  | 异味 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2955-2017 6.3 |
|  | 耐折性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.1-2017 |
|  | 外底耐磨性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.2-2017 |
|  | 剥离强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2955-2017 6.7 |
|  | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 21396-2008 |
|  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2882-2007 方法A |
|  | 可分解有害芳香胺① | QB/T 2955-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
|  | 游离或可部分水解的甲醛② | QB/T 2955-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注：①可分解有害芳香胺检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革、毛皮游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

表2 运动鞋产品（HG/T 2017-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底拉断伸长率 | HG/T 2017-2011 | GB/T 528-2009 |
|  | 外底磨耗量 | HG/T 2017-2011 | GB/T 1689-1998 |
|  | 外底硬度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 531.1-2008 |
|  | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2017-2011 | GB/T 532-2008 |
|  | 整鞋屈挠性能 | HG/T 2017-2011 | HG/T 2871-2008 A法 |
|  | 外底厚度 | HG/T 2017-2011 | HG/T 2017-2011附录A |
|  | pH值 | GB 25038-2010 | GB/T 7573-2002 |
|  | 游离甲醛 | GB 25038-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
|  | 可萃取的重金属（Pb,Cd,As） | GB 25038-2010 | GB/T 17593.2-2007 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 25038-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 鞋里和内底摩擦色牢度 | GB 25038-2010 | QB/T 2882-2007 |
| 备注：①可分解有害芳香胺检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2017-2011 普通运动鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。