重庆市冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则

（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品如下规定：

直条钢筋取样时，随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

盘卷钢筋取样时，随机抽取5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

判定依据和检验方法见表1。

表1  冷轧带肋钢筋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重量及允许偏差 | GB/T 13788-2017 | GB/T 13788-2017 |
| 2 | 化学成份（C、Si、Mn、S、P） | GB/T 13788-2017 | GB/T 223 GB/T 4336 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 13788-2017 | GB/T 21839 GB/T 28900 |
| 4 | 规定非比例延伸强度 | GB/T 13788-2017 | GB/T 21839 GB/T 28900 |
| 5 | 强屈比 | GB/T 13788-2017 | GB/T 21839 GB/T 28900 |
| 6 | 伸长率(断后伸长率、最大力总延伸率) | GB/T 13788-2017 | GB/T 28900 GB/T 21839 |
| 7 | 弯曲试验(弯曲试验180°、反复弯曲) | GB/T 13788-2017 | GB/T 21839 GB/T 28900 |
| 8 | 尺寸、表面牌号标志 | GB/T 13788-2017 | GB/T 13788-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13788-2017 冷轧带肋钢筋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

1）抗拉强度、规定非比例延伸强度、伸长率、强屈比：检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；检验3支样品的抗拉强度、规定非比例延伸强度、伸长率、强屈比指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定抗拉强度、规定非比例延伸强度、伸长率、强屈比项目合格，反之则判定为不合格。

2）弯曲试验(弯曲试验180°、反复弯曲)：检验样本量n=3，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定弯曲试验(弯曲试验180°、反复弯曲)项目合格，反之则判定为不合格。

3）化学成份： 每批检验样本量n=2，不合格品限定数L=0；不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定化学成份项目合格，反之则判定为不合格。

4）尺寸、表面牌号标志：检验样本量n=5，不合格品限定数L=1；检验5支样品的横肋中点高、横肋间距、横肋间隙总和、表面牌号标志指标。一支样品有任一指标不合格，判定该支样品不合格。不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定尺寸、表面牌号标志项目合格，反之则判定为不合格。

5）重量及允许偏差：检验样本量m=2，不合格品限定数L=0；以5支长度不小于500mm的样品为一组的总重量进行重量偏差检验，不合格品数d小于或等于不合格品限定数L时，判定重量及允许偏差项目合格，反之则判定为不合格。重量偏差的m值代表2组。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。