重庆市童鞋产品质量监督抽查实施细则（2020年四季度）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品（可根据样品状态适当调整抽样数量，但不得超出检验的合理需要）。抽取同鞋号段（170及以下，175-225，230及以上）、同款式、同颜色的样品。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 儿童旅游鞋产品（QB/T 4331-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 5.8、5.9 |
|  | 异味 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 6.5 |
|  | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
|  | 甲醛② | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
|  | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
|  | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181-2011 |
|  | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.3-2011 |
|  | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 外底耐磨性能 | QB/T 4331-2012 | GB/T 3903.2-2008 |
| 备注：①皮革、纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

表2 儿童皮鞋（QB/T 2880-2016）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 5.8、5.9 |
| 2 | 异味 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 6.5 |
| 3 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
| 4 | 可分解有害芳香胺染料① | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
| 5 | 甲醛② | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
| 7 | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
| 8 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
| 9 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181-2011 |
| 10 | 耐折性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.1-2008 |
| 11 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.2-2008 |
| 12 | 剥离强度/鞋帮拉出强度③ | QB/T 2880-2016 | GB/T 3903.3-2011 QB/T 2880-2016 6.7 |
| 备注：①皮革、纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准； ③剥离强度不适用时改测鞋帮拉出强度。 |  |  |  |

表3 儿童皮凉鞋（QB/T 4546-2013）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物理机械安全性能（除钢勾心） | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 5.8、5.9 |
|  | 异味 | GB 30585-2014 | GB 30585-2014 6.5 |
|  | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB 30585-2014 | GB/T 22807-2019 |
|  | 可分解有害芳香胺染料① | GB 30585-2014 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 |
|  | 甲醛② | GB 30585-2014 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 |
|  | 重金属含量（铅、镉、砷） | GB 30585-2014 | QB/T 4340-2012 |
|  | 富马酸二甲酯 | GB 30585-2014 | GB/T 26713-2011 |
|  | 橡胶部件中的N-亚硝基胺 | GB 30585-2014 | GB/T 24153-2009 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585-2014 | ISO/TS 16181-2011 |
|  | 耐折性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.1-2008 |
|  | 耐磨性能 | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
|  | 帮底剥离强度/帮带拉出强度或帮带拔出力③ | QB/T 4546-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 备注：①皮革、纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 ③帮底剥离强度不适用时改测帮带拉出强度或帮带拔出力。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T 4546-2013 儿童皮凉鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。