重庆市菜刀产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品10把，其中5把作为检验样品，5把作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  菜刀产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生理化指标（砷、镉、铅、铬、镍） | GB 4806.9-2016 | GB31604.49-2016 |
| 2 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo） | GB/T699、GB/T700、GB/T423、DB50/T261-2014 | GB/T4336-2016、GB/T11170-2008 |
| 3 | 锋利度a | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 |
| 4 | 耐用度a | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 |
| 5 | 硬度 | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 | GB/T 230.1-2009 |
| 6 | 淬火宽度 | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 | DB50/T261-2014 T/WJS 1-2020 |
| 7 | 金相组织 | DB50/T261-2014 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 | GB/T 13298-1991 QB/T1924-1993 T/WJS 1-2020 |
| 8 | 抗腐蚀性 | DB50/T261-2014 T/WJS 1-2020 | DB50/T261-2014 T/WJS 1-2020 |
| a锋利度及耐用度只适用于切片刀 b抗腐蚀性能只适用于于DB50/T261-2014、T/WJS 1-2020标准 |  |  |  |

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本细则，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9-2016  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

QB/T1924-1993   菜刀

DB50/T261-2014  菜刀

T/WJS 1-2020 大足锻打刀具

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。