重庆市红领巾产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号（货/款号）、同一花型颜色及材料的纺织类产品抽取样品13条，其中8条作为检验样品，5条作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤维含量偏差 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.6-2007 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 28846-2012 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 28846-2012 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 GB/T 28846-2012 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐皂洗色牢度 | GB/T 28846-2012 | GB/T 3921-2008 |
|  | 断裂强力② | GB/T 28846-2012 | GB/T 3923.1-2013 |
| 备注： - 纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量。②若无法区分经纬方向，则默认所有样品平行于底边方向为同一方向，且仅检测平行于底边方向作为测试结果。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 28846-2012 红领巾

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。