重庆市浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查实施细则

（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取样品约4.5m2，且不少于15片；其中约3.5m2，且不少于10片作为检验样品；约1m2，且不少于5片作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

浸渍纸层压木质地板检验项目和检验方法见表1。

表1  浸渍纸层压木质地板（GB/T 18102-2007）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.9 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.8 |
| 3 | 含水率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.3 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2007 | GB/T 15102-2006 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2007 | GB/T 18102-2007 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.40 |
| 8 | 表面耐污染腐蚀 | GB/T 18102-2007 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 9 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB 18580-2017 |

平面浸渍纸层压木质地板检验项目和检验方法见表2。

表2  平面浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.2 |
| 2 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.3 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.5 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.11 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.15 |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.39 |
| 7 | 表面耐冷热循环 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.37 |
| 8 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 6.3.9 |
| 9 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.43 |
| 10 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.45.1~4.45.4 |
| 11 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.46 |
| 12 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.40.1~4.40.5 |
| 13 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.36 |
| 14 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.51 |
| 15 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.35.1~4.35.4 |
| 16 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 4.60 |

非平面浸渍纸层压木质地板检验项目和检验方法见表3。

表3  非平面浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.9 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.8 |
| 3 | 含水率 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.3 |
| 4 | 密度 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.2 |
| 5 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 6.3.4 |
| 6 | 表面耐冷热循环 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 4.31 |
| 7 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 6.3.8 |
| 8 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 6.3.10 |
| 9 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 6.3.11 |
| 10 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.40 |
| 11 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.42 |
| 12 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.37 |
| 13 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-1999 4.30 |
| 14 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020 LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 6.3.16 |
| 15 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 4.60 |

地采暖用浸渍纸层压木质地板检验项目和检验方法见表4。

表4 地采暖用浸渍纸层压木质地板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.2 |
| 2 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.3 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.5 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.11 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.15 |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.39 |
| 7 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 |
| 8 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.43 |
| 9 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.45.1~4.45.4 |
| 10 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.46 |
| 11 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.40.1~4.40.5 |
| 12 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.51 |
| 13 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 4.35.1~4.35.4 |
| 14 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 4.60 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量

GB/T 18102-2007 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18102-2007 浸渍纸层压木质地板 第一号修改单

GB/T 18102-2020 浸渍纸层压木质地板

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。