重庆市热浸镀锌层钢铁制件产品质量监督抽查实施细则

（2022年）

1 抽样方法

在生产者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品18件，9件作为检验样品，9件作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀层厚度 |  | GB/T 13912-2020 | GB/T 13912-2020 |
| 2 | 拉伸试验(适用时) |  | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 228.1-2010 |
| 3 | 冲击试验(适用时) |  | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 229-2020 |
| 4 | 弯曲试验(适用时) |  | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 232-2010 |
| 5 | 化学成分 | C | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |
|  |  | Si | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |
|  |  | Mn | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |
|  |  | P | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |
|  |  | S | GB/T 700-2006 GB/T 1591-2018 产品原材料相应标准 | GB/T 4336-2016 GB/T 223系列 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 700-2006    碳素结构钢

GB/T 1591-2018   低合金高强度结构钢

GB/T 13912-2020  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

（1）镀层厚度：3件样品全部合格，判定镀层厚度合格，反之则将剩余6件样品进行复验，复验全部合格则判定镀层厚度项目合格，反之则判定为不合格。

（2）拉伸试验、弯曲试验、化学成分：每批检测1个试件，符合标准规定要求时，判定该项目合格；不符合标准规定要求时，应双倍试件进行复验，若全部合格则判该项目合格，反之则判定为不合格。

（3）冲击试验：一组3个试样平均值满足标准规定要求(允许其中1个试验值低于规定值但不应低于规定值的70％)，则判定该项目合格；否则再取3个试样试验，先后6个试样平均值不低于规定值时(允许2个试验结果低于规定值，但其中低于规定值70％的试样允许1个)，则判定该项目合格，否则判定该项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。