重庆市中空玻璃产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取检验样品和备用样品数量见表1。

表1  抽样数量

| 序号 | 检验项目 | 样品规格 | 抽样方法 | 抽样数量/块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检验样品 | 备用样品 | 小计 |
| 1 | 胶层厚度 | 510mm×360mm | 现场制作② | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 露点 | 510mm×360mm |  | 15 | 15 | /③ |
| 3 | 耐紫外线辐照性能 | 510mm×360mm |  | 2 | 2 | /③ |
| 4 | 初始气体含量① | 510mm×360mm |  | 3 | 3 | 6 |
| 备注：①适用充气中空玻璃。②标准中要求的特定规格的试样采用与日常批量产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供全部抽查试样。制作的试样数量可大于等于抽样数，生产者对试样进行自检并提供质量检验合格证明或者以其他形式表明合格，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。③露点和耐紫外线辐照性能项目为非破坏检验项目，该项目样品可使用胶层厚度检毕样品。 |  |  |  |  |  |  |

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶层厚度 | GB/T 11944-2012 | GB/T 11944-2012 |
| 2 | 露点 | GB/T 11944-2012 | GB/T 11944-2012 |
| 3 | 耐紫外线辐照性能 | GB/T 11944-2012 | GB/T 11944-2012 |
| 4 | 初始气体含量① | GB/T 11944-2012 | GB/T 11944-2012 |
| 备注 | ①适用充气中空玻璃 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11944-2012《中空玻璃》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。