重庆市瓦楞纸箱、板产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取。其中：

瓦楞纸箱抽取样品22个，其中11个作为检验样品，11个作为备用样品；

重型瓦楞纸箱抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品；

瓦楞纸板抽取样品6张（每张不小于0.5m2），其中3张作为检验样品，3张作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目见表1至表4。

表1  瓦楞纸箱(普通包装)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量与结构（粘合、钉线、钉距、舌宽、压痕、切断、印刷） | GB/T 6543-2008 | GB/T 6543-2008 |
| 2 | 摇盖耐折 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6543-2008 |
| 3 | 空箱抗压力① | GB/T 6543-2008 | GB/T 4857.4-2008 |
| 4 | 耐破强度 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6545-1998 |
| 5 | 边压强度 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6546-1998 |
| 6 | 纸板厚度 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6547-1998 |
| 7 | 粘合强度 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6544-2008 |
| 备注 | ①强度保险系数K=2 ；若产品明示堆码高度，按其明示值计算；若产品未明示堆码高度，均按H=3m计算。 |  |  |

表2  瓦楞纸箱(危险化学品包装)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇盖耐折 | GB/T 6543-2008 | GB/T 6543-2008 |
| 2 | 空箱抗压力① | GB/T 6543-2008 | GB/T 4857.4-2008 |
| 3 | 耐破强度 | GB/T 6543-2008 GB/T 6544-2008优等品 | GB/T 6545-1998 |
| 4 | 边压强度 | GB/T 6543-2008 GB/T 6544-2008优等品 | GB/T 6546-1998 |
| 5 | 纸板厚度 | GB/T 6543-2008 GB/T 6544-2008 | GB/T 6547-1998 |
| 6 | 粘合强度 | GB/T 6543-2008 GB/T 6544-2008优等品 | GB/T 6544-2008 |
| 备注 | ①强度保险系数K=2 ；若产品明示堆码高度，按其明示值计算；若产品未明示堆码高度，均按H=3m计算。 |  |  |

表3  重型瓦楞纸箱检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | GB/T 16717-2013 | GB/T 6545-1998 |
| 2 | 边压强度 | GB/T 16717-2013 | GB/T 2679.17-1997 |
| 3 | 戳穿强度 | GB/T 16717-2013 | GB/T 2679.7-2005 |
| 4 | 压痕 | GB/T 16717-2013 | GB/T 16717-2013 |
| 5 | 开槽与裁切刀口 | GB/T 16717-2013 | GB/T 16717-2013 |
| 6 | 摇盖 | GB/T 16717-2013 | GB/T 16717-2013 |
| 7 | 钉合 | GB/T 16717-2013 | GB/T 16717-2013 |
| 8 | 粘合 | GB/T 16717-2013 | GB/T 16717-2013 |
| 9 | 抗压强度 | GB/T 16717-2013 | GB/T 4857.4-2008 |

表4  瓦楞纸板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6545-1998 |
| 2 | 边压强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6546-1998 |
| 3 | 粘合强度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6544-2008 |
| 4 | 纸板厚度 | GB/T 6544-2008 | GB/T 6547-1998 |
| 5 | 交货水分 | GB/T 6544-2008 | GB/T 462-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》

GB/T 6544-2008 《瓦楞纸板》

GB/T 16717-2013 《包装容器 重型瓦楞纸箱》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定原则

瓦楞纸箱单项判定原则见表5~表8。

表5 瓦楞纸箱（普通包装）单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则 [Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量与结构（粘合、钉线、钉距、舌宽、压痕、切断、印刷） | 10 | [ 1 2 ] |
| 2 | 摇盖耐折 | 6 | [ 1 2 ] |
| 3 | 空箱抗压力 | 5 | [ 0 1 ] |
| 4 | 耐破强度 | 20块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008要求 |
| 5 | 边压强度 | 10块试样 |  |
| 6 | 纸板厚度 | 10块试样 |  |
| 7 | 粘合强度 | 单瓦楞纸板：10块试样 双瓦楞纸板：20块试样 三瓦楞纸板：30块试样 | 以各粘合强度的最小值作为瓦楞纸板的粘合强度，须符合GB/T 6544-2008要求 |

表6 瓦楞纸箱（危险化学品包装）单项判定原则

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇盖耐折 | 6 | [ 1 2 ] |
| 2 | 空箱抗压力 | 5 | [ 0 1 ] |
| 3 | 耐破强度 | 20块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008优等品要求 |
| 4 | 边压强度 | 10块试样 |  |
| 5 | 纸板厚度 | 10块试样 | [ 0 1 ] |
| 6 | 粘合强度 | 单瓦楞纸板：10块试样 双瓦楞纸板：20块试样 三瓦楞纸板：30块试样 | [ 0 1 ] |

表7 重型瓦楞纸箱单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | 20块试样 | 平均值符合GB/T 16717-2013要求 |
| 2 | 边压强度 | 10块试样 | 平均值符合GB/T 16717-2013要求 |
| 3 | 戳穿强度 | 8块试样 | 平均值符合GB/T 16717-2013要求 |
| 4 | 压痕 | 10 | [ 1 2 ] |
| 5 | 开槽与裁切刀口 | 10 | [ 1 2 ] |
| 6 | 摇盖 | 10 | [ 1 2 ] |
| 7 | 钉合 | 10 | [ 1 2 ] |
| 8 | 粘合 | 10 | [ 1 2 ] |
| 9 | 抗压强度 | 3 | [ 0 1 ] |

表8 瓦楞纸板单项判定

| 序号 | 检验项目 | 样本数量n | 判定原则[Ac Re] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐破强度 | 20块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008要求 |
| 2 | 边压强度 | 10块试样 |  |
| 3 | 粘合强度 | 单瓦楞纸板：10块试样 双瓦楞纸板：20块试样 三瓦楞纸板：30块试样 | 以各粘合强度的最小值作为瓦楞纸板的粘合强度，须符合GB/T 6544-2008要求 |
| 4 | 纸板厚度 | 10块试样 | 平均值符合GB/T 6544-2008要求 |
| 5 | 交货水分 | 2张 | [ 0 1 ] |

3.2.2综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。