重庆市普通混凝土小型砌块产品质量监督抽查实施细则

（2022年）

1 抽样方法

1.1 在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，正在销售的产品视为合格品。

1.2 抽查样品基数：砌块按规格、种类、龄期和强度等级分批验收。以用一种原料配制成的相同规格、龄期、强度等级和相同生产工艺的500m3且不超过3万块砌块为一批，每周生产不足500m3且不超过3万块砌块按一批计。

1.3 原则上在同一个被抽样生产者可抽取不超过3个不同种类的产品，每个种类仅抽取1个规格型号的产品。

1.4 抽查样品数量：

每批随机抽取一定数量的样品（不少于下面规定的数量）做尺寸偏差和外观质量的检验。从尺寸偏差和外观质量合格的检验批中，随机抽取如下数量进行检验：对于（H/B）≥0.6的样品，抽取样品数量为60块（尺寸偏差和外观质量合格的产品），其中30块为检样，30块为备样；对于（H/B）＜0.6的样品，抽取样品数量为90块（尺寸偏差和外观质量合格的产品），其中45块为检样，45块为备样。

备用样品封存在受检单位，对备样封存情况进行拍摄，保留影像记录。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  普通混凝土小型砌块检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心率 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 2 | 外壁和肋厚 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 3 | 强度等级 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 5 | 线性干燥收缩值 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 6 | 软化系数 | GB/T 8239-2014 | GB/T 8239-2014 GB/T 4111-2013 |
| 7 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB/T 8239-2014 GB 6566-2010 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 8239-2014 普通混凝土小型砌块

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。