重庆市给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材产品质量监督抽查

实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品16段，每段1m；其中8段作为检验样品，8段作为备用样品。（检验样品和备用样品中至少各有4段×1m进行端面封口处理。）

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材产品包含：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材和给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道，其检验项目和检验方法见表1和表2。

表1 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材产品检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃，1h静液压强度① | CJ/T 189-2007 | GB/T 6111 |
| 2 | 80℃，165h静液压强度② | CJ/T 189-2007 | GB/T 6111 |
| 3 | 爆破压力试验 | CJ/T 189-2007 | GB/T 15560 |
| 4 | 受压开裂稳定性 | CJ/T 189-2007 | CJ/T 189-2007 |
| 5 | 卫生性能③ | CJ/T 189-2007 | GB/T 17219 |
| 注：①、②静液压强度和爆破压力试验的样品数量均为1个。 ③卫生性能适用于输送饮用水的管材，检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

表2 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道产品检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃，1h静液压强度① | GB/T 32439-2015 | GB/T 6111 |
| 2 | 60℃，165h静液压强度② | GB/T 32439-2015 | GB/T 6111 |
| 3 | 爆破压力试验 | GB/T 32439-2015 | GB/T 15560 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 32439-2015 | GB/T 19466.6 |
| 5 | 受压开裂稳定性 | GB/T 32439-2015 | GB/T 32439-2015 |
| 6 | 卫生性能③ | GB/T 32439-2015 | GB/T 17219 |
| 注：①、②静液压强度和爆破压力试验的样品数量均为1个。 ③卫生性能适用于输送饮用水的管材，检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 32439-2015 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

CJ/T 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

卫生性能按GB/T 32439-2015或CJ/T 189-2007规定，有不符合要求项，则判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。