重庆市睡袋产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

取样同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品2个/件，其中1个/件作为检验样品，1个/件作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表 1 睡袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|  | 耐水色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐唾液色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 18886-2019 |
|  | 耐湿摩擦色牢度② | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
|  | 纤维含量③ | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
|  | 重金属（铅、镉） | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
|  | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
|  | 燃烧性能 | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 |
|  | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 附录A |
|  | 附件锐利尖端和锐利边缘 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
|  | 绒子含量④ | 相应产品标准 | GB/T 10288-2003 GB/T 10288-2016 GB/T 14272-2011 |
|  | 透气率 | QB/T 1195-2012 | GB/T 5453-1997 |
|  | 表面抗湿性（沾水等级） | QB/T 1195-2012 | GB/T 4745-2012 |
| 备注： A、①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量；②白色产品不检测；③仅考核睡袋壳；④填充物仅考核绒子含量项目，且仅考核填充物为羽绒羽毛的产品； B、若样品量不能满足所有试验要求，按照异味、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、纤维含量、重金属（铅、镉）、邻苯二甲酸酯、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、透气率、表面抗湿性（沾水等级）的取样顺序进行检测； C、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 D、当样品明示产品标准为国家标准或行业标准时，标准中未要求的检验项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1 基础标准

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

3.1.2 相应产品标准

GB/T 33734-2017 机织婴幼儿床上用品

FZ/T 62039-2019 机织婴幼儿睡袋

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73025-2013 婴幼儿针织服饰

QB/T 1195-2012 羽绒羽毛睡袋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。