重庆市汽车涂料产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、2020年12月1日及以后生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。抽取样品2组，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。

独立包装产品质量≤5kg时，随机抽两组。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品时，由于涂料易产生分层、沉底等情况，取样前应使用合适的搅拌工具将样品搅拌均匀，抽样数量应符合表1规定。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 汽车涂料 | 主剂：不少于1kg/桶×2桶，若有固化剂、稀释剂，按配比抽取样品2份。 |
| 注：1.所抽取的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品； 2.汽车涂料的产品种类只包括水性涂料和溶剂型涂料。 |  |

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23985-2009 GB/T 23986-2009 GB/T 1725-2007 GB/T 6750-2007 GB/T 34675-2017 GB 24409-2020附录A |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23992-2009 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 24409-2020 | GB/T 23986-2009 |
| 7 | 重金属含量（限色漆） | GB 24409-2020 | GB/T 30647-2014 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 24409-2020 车辆涂料中有害物质限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。