重庆市紧固件产品质量监督抽查实施细则

(2022年)

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期（6个月内）生产的产品。钢结构用螺栓连接副抽取生产日期3个月内的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取检验样品和备用样品数量见表1。

表1  紧固件产品抽样数量

| 紧固件 产品类型 |  | 依据标准 | 抽取样品数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验样品数量 | 备用样品数量 |  |
| 钢结构用高强度紧固件 | 钢结构用大六角头高强度螺栓连接副 | GB/T 1231-2006 | 31套 | 31套 | 一套连接副应包含一个螺栓、一个螺母和两个垫圈 |
|  | 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 | GB/T 3632-2008 | 31套 | 31套 | 一套连接副别应包括一个螺栓、一个螺母和一个垫圈 |
| 非钢结构用紧固件 | 非钢结构用配套螺栓（螺柱）和螺母 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.2-2015 GB/T 16938-2008 | 32套 | 32套 | 一套样品应包括一个螺栓（或螺柱）、一个螺母 |
|  | 非钢结构用螺栓、螺钉或螺柱 | GB/T 3098.1-2010 GB/T 16938-2008 | 32只 | 32只 | / |
|  | 非钢结构用螺母 | GB/T 3098.2-2015 GB/T 16938-2008 | 32只 | 32只 | / |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2、表3。

表2 钢结构用高强度螺栓连接副检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓的螺纹① | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | 通端、止端螺纹环规测量 |
| 2 | 螺母的螺纹① | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | 通端、止端螺纹塞规测量 |
| 3 | 螺栓楔负载试验② | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 4 | 螺栓芯部硬度试验③④ | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 5 | 螺栓脱碳层试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 6 | 螺母保证载荷 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 7 | 螺母硬度④ | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 8 | 垫圈硬度④ | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 |
| 9 | 连接副扭矩系数试验 | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 1231-2006 |
| 10 | 连接副紧固轴力试验⑤ | GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 | GB/T 3632-2008 |
| ①若判螺纹为合格的螺纹量规是符合GB/T 3934-2003规定的，则该螺纹应判为合格。 ②该项目适用于长径比l/d＞3的螺栓。 ③该项目适用于长径比l/d≤3的螺栓。 ④应采用仲裁试验维氏硬度试验方法，采用HV30试验力。 ⑤当螺栓长度l小于GB/T 3632-2008表13中规定数值时，不进行该项试验。 |  |  |  |

表3 非钢结构用紧固件检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓、螺钉、螺柱 | 螺纹止通性能① | GB/T 16938-2008 | 通端、止端螺纹环规测量 |
| 2 |  | 拉力试验② | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 3 |  | 楔负载试验③ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 4 |  | 扭矩试验④ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 5 |  | 保证载荷试验⑤ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 6 |  | 头部坚固性试验⑥ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 7 |  | 硬度试验⑦ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 4340.1-2009 |
| 8 |  | 增碳试验⑧ | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 9 |  | 脱碳试验 | GB/T 3098.1-2010 | GB/T 3098.1-2010 |
| 10 | 螺母 | 螺纹止通性能① | GB/T 16938-2008 | 通端、止端螺纹塞规测量 |
| 11 |  | 保证载荷试验 | GB/T 3098.2-2015 | GB/T 3098.2-2015 |
| 12 |  | 硬度试验⑦ | GB/T 3098.2-2015 | GB/T 4340.1-2009 |
| ①若判螺纹为合格的螺纹量规是符合GB/T 3934-2003规定的，则该螺纹应判为合格。 ②该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、栓接结构的螺栓b＜2d、3mm≤d≤39mm、lt≥3.0d全承载能力的螺柱；适用于因头部设计降低承载能力、ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、、3mm≤d≤39mm的螺栓和螺钉；适用于ds＜d2、腰状杆长度≥3d、b≥1d、3mm≤d≤39mm的腰状杆紧固件。 ③该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、l≥2.5d、b≥2.0d、栓接结构的螺栓b＜2d、3mm≤d≤39mm、头部承载能力强于杆部、全承载能力的螺栓和螺钉产品。 ④该项目适用于ds＞d2或ds≈d2、b≥1d+2p、1.6mm≤d≤10mm，头部承载能力强于螺纹杆部、不能进行拉力试验的螺栓和螺钉产品。 ⑤该项目适用于全承载能力的紧固件。 ⑥该项目适用于d≤10mm、l≥1.5d、头部承载能力强于螺纹杆部、不能实施楔负载试验的螺栓和螺钉产品。 ⑦采用仲裁试验维氏硬度试验方法，试验力为HV30。 ⑧表面硬度不应比芯部硬度高出30个维氏硬度值。10.9级的表面硬度不应大于390HV0.3；12.9级的表面硬度不应大于435HV0.3。 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 1231-2006  钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015  紧固件机械性能 螺母

GB/T 3632-2008  钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 16938-2008  紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母  通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

紧固件产品的单项判定原则见表4和表5。

表4  钢结构用高强度螺栓连接副检测用样本大小及判定数组

| 序号 | 检验项目 | 样本大小n | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓的螺纹 | 20 | 1 2 |
| 2 | 螺母的螺纹 | 20 | 1 2 |
| 3 | 螺栓楔负载试验 | 3 | 0 1 |
| 4 | 螺栓芯部硬度试验 | 3 | 0 1 |
| 5 | 螺栓脱碳层试验 | 3 | 0 1 |
| 6 | 螺母保证载荷 | 3 | 0 1 |
| 7 | 螺母硬度 | 3 | 0 1 |
| 8 | 垫圈硬度 | 3 | 0 1 |
| 9 | 连接副扭矩系数试验 | 8 | GB/T 1231-2006 3.3.1 |
| 10 | 连接副紧固轴力试验 | 8 | GB/T 3632-2008 5.3 |
| 注1：前8项为抽取的连接副编号的编号，未列出对应的子编号； 注2：Ac为合格判定数，Re为不合格判定数，当不合格样品数量大于或等于Re时，判定该单项不合格。 |  |  |  |

表5  非钢结构用紧固件检测用样本大小及判定数组

| 序号 | 检验项目 |  | 样本大小n | 判定数组 Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺栓、螺钉、螺柱 | 螺纹止通性能 | 32/20 | 1 2 |
| 2 |  | 拉力试验 | 3 | 0 1 |
| 3 |  | 楔负载试验 | 3 | 0 1 |
| 4 |  | 扭矩试验 | 3 | 0 1 |
| 5 |  | 保证载荷试验 | 3 | 0 1 |
| 6 |  | 头部坚固性试验 | 3 | 0 1 |
| 7 |  | 硬度试验 | 3 | 0 1 |
| 8 |  | 增碳试验 | 3 | 0 1 |
| 9 |  | 脱碳试验 | 3 | 0 1 |
| 10 | 螺母 | 螺纹止通性能 | 32/20 | 1 2 |
| 11 |  | 保证载荷试验 | 3 | 0 1 |
| 12 |  | 硬度试验 | 3 | 0 1 |
| 注1：A、B级紧固件的螺纹止通性能样本大小为32，C级紧固件的螺纹止通性能样本大小为20； 注2：Ac为合格判定数，Re为不合格判定数，当不合格样品数量大于或等于Re时，判定该单项不合格。 |  |  |  |  |

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。