重庆市成人鞋产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 皮鞋产品（QB/T 1002-2015）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 1002-2015 6.5 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2015 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2015 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 1002-2015 | QB/T 2882-2007 |
| 8 | 勾心纵向刚度① | QB/T 1002-2015 | QB/T 1813-2000 GB/T 3903.34-2019 |
| 9 | 勾心硬度① | QB/T 1002-2015 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 |
| 10 | 勾心长度下限值① | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 GB/T 28011-2021 |
| 11 | 勾心弯曲性能① | QB/T 1002-2015 | GB/T 28011-2011 GB/T 28011-2021 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料② | QB/T 1002-2015 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 |
| 13 | 游离或可部分水解的甲醛③ | QB/T 1002-2015 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注： A、①根据样品明示的生产日期确定GB/T 28011的执行版本，生产日期在新版本实施日期之前的按照旧版本执行，生产日期在新版本实施日期之后的按照新版本执行；若未明示生产日期，按照进货日期来确定；若进货日期也不明确，按照抽样日期来确定；②皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；③皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表2 皮凉鞋产品（GB/T 22756-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 22756-2017 6.6 |
| 3 | 耐折性能 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.1-2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.2-2008 |
| 5 | 鞋跟结合力 | GB/T 22756-2017 | GB/T 11413-2015 |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 22756-2017 | GB/T 3903.4-2008 |
| 7 | 勾心纵向刚度① | GB/T 22756-2017 | QB/T 1813-2000 GB/T 3903.34-2019 |
| 8 | 勾心硬度① | GB/T 22756-2017 | GB/T 230.1-2018 GB/T 3903.4-2017 |
| 9 | 勾心长度下限值① | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 GB/T 28011-2021 |
| 10 | 勾心弯曲性能① | GB/T 22756-2017 | GB/T 28011-2011 GB/T 28011-2021 |
| 11 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | GB/T 22756-2017 | QB/T 2882-2007 |
| 12 | 可分解有害芳香胺染料② | GB/T 22756-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 |
| 13 | 甲醛③ | GB/T 22756-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注： A、①根据样品明示的生产日期确定GB/T 28011的执行版本，生产日期在新版本实施日期之前的按照旧版本执行，生产日期在新版本实施日期之后的按照新版本执行；若未明示生产日期，按照进货日期来确定；若进货日期也不明确，按照抽样日期来确定；②皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；③皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表3 休闲鞋产品（QB/T 2955-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.1-2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 剥离强度 | QB/T 2955-2017 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2955-2017 6.7 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955-2017 | QB/T 2882-2007 |
| 6 | 可分解有害芳香胺① | QB/T 2955-2017 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛② | QB/T 2955-2017 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

表4 旅游鞋产品（GB/T 15107-2013）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.1-2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 15107-2013 | GB/T 3903.2-2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2013 | QB/T 2886-2007 |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB/T 15107-2013 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005 GB/T 33392-2016 |
| 6 | 游离或可部分水解的甲醛② | GB/T 15107-2013 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 |
| 备注： A、①皮革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量；②皮革游离或可部分水解的甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 B、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15107-2013 旅游鞋

GB/T 22756-2017 皮凉鞋

QB/T 1002-2015 皮鞋

QB/T 2955-2017 休闲鞋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。