重庆市预铺防水卷材产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2卷，每卷开卷后距外层卷头先切除1.0m。 取1卷，取3.0m的全幅卷材试样两块（其中一块为备用样，紧跟裁取）; 另取1卷，取1.0m的全幅卷材两块作为单项复验样品（其中一块为备用复验样品，紧跟裁取）。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.26-2007 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 拉伸性能（膜断裂伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.18-2007 |
| 8 | 抗冲击性能 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 抗静态荷载 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.25-2007 B法 |
| 10 | 耐热性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.11-2007 B法 |
| 11 | 低温弯折性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.15-2007 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.14-2007 |
| 13 | 渗油性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 不透水性 | GB/T 23457-2017 | GB/T 328.10-2007 |
| 15 | 热老化（拉力保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 16 | 热老化（伸长率保持率） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 17 | 热老化（低温弯折性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 18 | 热老化（低温柔性） | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 19 | 尺寸变化率 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23457-2017  《预铺防水卷材》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。