重庆市秋冬装产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品2件/条/套，其中1件/条/套作为检验样品，1件/条/套作为备用样品；成人内裤、文胸等内衣类产品抽取6件/条，其中4件/条作为检验样品，2件/条作为备用样品。背心类产品抽取3件/条，其中2件/条作为检验样品，1件/条作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
|  | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
|  | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
|  | 耐酸汗渍色牢度② | GB 18401-2010  相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度② | GB 18401-2010  相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
|  | 耐水色牢度② | GB 18401-2010  相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度② | GB 18401-2010  相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度② | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
|  | 起球 | 相应产品标准 | GB/T 4802.1-2008  GB/T 4802.3-2008 |
|  | 含绒量③ | 相应产品标准 | GB/T 14272-2011 |
|  | 绒子含量③ | 相应产品标准 | GB/T 14272-2011  GB/T 10288-2016 |
|  | 纤维含量 | GB/T 29862-2013  相应产品标准 | GB/T 2910.1～24-2009  GB/T 2910.101-2009  GB/T 16988-2013  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01103-2009  FZ/T 01103-2009  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01131-2016  FZ/T 01132-2016  FZ/T 30003-2009  FZ/T 40005-2009 |
| 备注：  A、①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量；②白色产品不检测；③填充物为羽绒但未明示含绒量或绒子含量的样品，含绒量或绒子含量按照标称值为50%考核。  B、若样品量不能满足所有试验要求，按照异味、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、纤维含量、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐湿摩擦色牢度、起球的取样顺序进行检测。  C、当样品形状、大小或重量等不能满足某个检测项目的样品需求时，该项目不予考核。  D、当样品明示产品标准为国家标准或行业标准时，标准中未要求的检验项目不予考核。 | | | |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1 基础标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013纺织品纤维含量的标识

3.1.2 相应产品标准

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 2664-2017 男西服、大衣

GB/T 2665-2017 女西服、大衣

GB/T 2666-2017 西裤

GB/T 14272-2011 羽绒服装

GB/T 14272-2021 羽绒服装

GB/T 21980-2017 专业运动服和防护用品

GB/T 22700-2016 水洗整理服装

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

GB/T 22853-2009 针织运动服

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 29869-2013 针织专业运动服

GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣

GB/T 35460-2017 机织弹力裤

FZ/T 8878-2014 棉针织内衣

FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品

FZ/T 73005-2012 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73006-1995 腈纶针织内衣

FZ/T 73009-2009 羊绒针织品

FZ/T 73009-2021 羊绒针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73012-2017 文胸

FZ/T 73016-2013 针织保暖内衣絮片型

FZ/T 73017-2014 针织家居服

FZ/T 73018-2012 毛针织品

FZ/T 73018-2021 毛针织品

FZ/T 73019.1-2013 针织塑身内衣弹力型

FZ/T 73019.2-2013 针织塑身内衣调整型

FZ/T 73019.2-2020 针织塑身内衣调整型

FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73022-2012 针织保暖内衣

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014 化纤针织内衣

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2009 针织裤

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034-2009 半精纺毛针织品

FZ/T 73034-2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2012 针织衬衫

FZ/T 73043-2020 针织衬衫

FZ/T 73046-2013 一体成型文胸

FZ/T 73053-2015 针织羽绒服装

FZ/T 73056-2016 针织西服

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 73059-2017 双面穿服装

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 73064-2019 针织西裤

FZ/T 74002-2014 运动文胸

FZ/T 74007-2019 户外防晒皮肤衣

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81008-2011 茄克衫

FZ/T 81008-2021 茄克衫

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81017-2012 非粘合衬西服

FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装

FZ/T 81020-2014 机织文胸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。