重庆市地下通信用塑料管产品质量监督抽查实施细则

（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品5根，每根截取4段，每段1m；每根中的任2段（共10段）作为检验样品，每根中的剩余2段（共10段）作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

地下通信用塑料管产品根据结构和使用原料分为：实壁管、双壁波纹管、硅芯管、高密度聚乙烯硅芯管、梅花管、栅格管、蜂窝管、塑料合金复合型管及硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材、聚乙烯(PE)多孔一体管材， 其检验项目和检验方法见表1～表12。

表1 实壁管（PVC材质）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 环刚度 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 复原率 | YD/T 841.2-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 5 | 纵向回缩率 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 维卡软化温度 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 8802-2001 |

表2 实壁管（PE材质）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 环刚度 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 复原率 | YD/T 841.2-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 4 | 纵向回缩率 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 扁平试验 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 9647-2003 |
| 6 | 拉伸强度 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 7 | 断裂伸长率 | YD/T 841.2-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 8 | 高温灼烧残留物 | YD/T 841.2-2016 | YD/T 841.1-2016 |

表3 双壁波纹管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.3-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 扁平试验① | YD/T 841.3-2016 | GB/T 9647-2015 |
| 3 | 环刚度 | YD/T 841.3-2016 | GB/T 9647-2015 |
| 4 | 复原率 | YD/T 841.3-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 5 | 套管坠落试验② | YD/T 841.3-2016 | GB/T 8801-2007 |
| 6 | 高温灼烧残留量③ | YD/T 841.3-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 注：1. ①、③检验项目适用于PE材质双壁波纹管。 2. ②检验项目仅适用于PVC材质双壁波纹管； |  |  |  |

表4 硅芯管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壁硬度 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 2411-2008 |
| 2 | 拉伸强度 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 环刚度 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 9647-2003 |
| 5 | 复原率 | YD/T 841.4-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 6 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 7 | 耐液压性能试验 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 6111 |
| 8 | 纵向回缩率 | YD/T 841.4-2016 | GB/T 6671-2001 |

表5 高密度聚乙烯硅芯管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壁硬度 | GB/T 24456-2009 | GB/T 2411-2008 |
| 2 | 拉伸屈服强度 | GB/T 24456-2009 | GB/T 8804.3-2003 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 24456-2009 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 环刚度 | GB/T 24456-2009 | GB/T 9647-2003 |
| 5 | 复原率 | GB/T 24456-2009 | GB/T 9647-2003 |
| 6 | 耐落锤冲击性能 | GB/T 24456-2009 | GB/T 14152-2001 |
| 7 | 耐液压性能 | GB/T 24456-2009 | GB/T 6111-2003 |
| 8 | 纵向回缩率 | GB/T 24456-2009 | GB/T 6671-2001 |

表6 梅花管（PVC材质）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 管材刚度 | YD/T 841.5-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 3 | 复原率 | YD/T 841.5-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 纵向回缩率 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 维卡软化温度 | YD/T 841.5-2016 | DL/T 8802.2001 |

表7 梅花管（PE材质）检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 管材刚度 | YD/T 841.5-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 3 | 复原率 | YD/T 841.5-2016 | YD/T 841.1-2016 |
| 4 | 扁平试验 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 9647-2015 |
| 5 | 拉伸强度 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 8804.3-2003 |
| 7 | 纵向回缩率 | YD/T 841.5-2016 | GB/T 6671-2001 |
| 8 | 高温灼烧残留量 | YD/T 841.5-2016 | YD/T 841.1-2016 |

表8 栅格管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 抗压强度 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 扁平试验 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 5 | 纵向回缩率 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 维卡软化温度 | YD/T 841.6-2017 | GB/T 8802.2001 |

表9 蜂窝管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 管材刚度 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 扁平试验 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 9647-2003 |
| 5 | 纵向回缩率 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 维卡软化温度 | YD/T 841.7-2017 | GB/T 8802.2001 |

表10 塑料合金复合型管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落锤冲击试验 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 14152-2001 |
| 2 | 管材刚度 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 扁平试验 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 4 | 复原率 | YD/T 841.8-2014 | YD/T 841.1-2016 |
| 5 | 拉伸屈服强度 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 6 | 纵向回缩率 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 6671-2001 |
| 7 | 维卡软化温度 | YD/T 841.8-2014 | GB/T 8802.2001 |

表11 硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸屈服强度 | QB/T 2667.1-2004 | GB/T 8804.3-2003 |
| 2 | 纵向回缩率 | QB/T 2667.1-2004 | GB/T 6671-2001 |
| 3 | 维卡软化温度 | QB/T 2667.1-2004 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 落锤冲击试验 | QB/T 2667.1-2004 | QB/T 2667.1-2004 |
| 5 | 耐外负荷性能 | QB/T 2667.1-2004 | QB/T 2667.1-2004 |

表12 聚乙烯(PE)多孔一体管材检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | QB/T 2667.2-2004 | GB/T 8804.3-2003 |
| 2 | 断裂伸长率 | QB/T 2667.2-2004 | GB/T 8804.3-2003 |
| 3 | 纵向回缩率 | QB/T 2667.2-2004 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 耐外负荷性能 | QB/T 2667.2-2004 | QB/T 2667.2-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 24456-2009高密度聚乙烯硅芯管

YD/T 841.2-2016 地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管

YD/T 841.3-2016地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管

YD/T 841.4-2016地下通信管道用塑料管 第4部分：硅芯管

YD/T 841.5-2016地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管

YD/T 841.6-2017地下通信管道用塑料管第6部分：栅格管

YD/T 841.7-2017地下通信管道用塑料管第7部分：蜂窝管

YD/T 841.8-2014地下通信管道用塑料管 第8部分：塑料合金复合型管

QB/T 2667.1-2004埋地通信用多孔一体塑料管材 第1部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)多孔一体管材

QB/T 2667.2-2004埋地通信用多孔一体塑料管材 第2部分：聚乙烯(PE)多孔一体管材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

落锤冲击试验按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。