重庆市毛巾类产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）、同一花型颜色及材料的产品，其中面巾/方巾/手巾样品10条/套，其中6条/套作为检验样品，4条/套作为备用样品；浴巾/枕巾/地巾抽取样品4条/套，其中3条/套为检验样品，1条/套作为备用样品；毛巾浴衣/毛巾被抽取样品3条/套，其中2条/套为检验样品，1条/套作为备用样品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 6.7 |
| 5 | 耐水色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度② | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度② | 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 脱毛率③ | 相应产品标准 | GB/T 22798-2009 GB/T 22798-2019 A法 |
| 11 | 吸水性③ | 相应产品标准 | GB/T 22799-2009 A法 GB/T 22799-2019 A法 |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 备注： A、①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步确认和定量；②白色产品不检测；③根据样品明示的生产日期确定检验方法的执行版本，生产日期在新版本实施日期之前的按照旧版本执行，生产日期在新版本实施日期之后的按照新版本执行；若未明示生产日期，按照进货日期来确定；若进货日期也不明确，按照抽样日期来确定； B、若样品量不能满足所有试验要求，按照异味、纤维含量、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、pH值、耐湿摩擦色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、脱毛率、吸水性的取样顺序进行检测； C、当样品不能满足某个试验项目要求时，该项目不予考核； D、当样品明示产品标准为国家标准或行业标准时，标准中未要求的检验项目不予考核。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

3.1.1基础标准

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

3.1.2相应产品标准

GB/T 22800-2009 星级旅游饭店用纺织品

GB/T 22864-2009 毛巾

GB/T 22864-2020 毛巾

FZ/T 62015-2009 抗菌毛巾

FZ/T 62016-2009 无捻毛巾

FZ/T 62017-2009 毛巾浴衣

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示产品标准错误或不适用时，仅检验纤维含量和强制性标准要求项目并判定。