北碚区课业簿册产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品20本，其中10本作为检验样品，10本作为备用样品。

2 检验依据

表1  课业簿册产品（QB/T 1437-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 3 | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 定量 | GB/T 451.2 |
| 5 | 平滑度 | GB/T 456 |
| 6 | D65亮度 | GB/T 7974 |
| 7 | D65荧光亮度 | GB/T 7974 |

表2 中小学作业本产品（DB50/T203-2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | GB/T 451.2-2002 |
| 2 | 亮(白)度 | GB/T 7974-2013 |
| 3 | 不透明度 | GB/T 1543-2005 |
| 4 | 施胶度 | GB/T 460-2008 |
| 5 | 尘埃度 | GB/T 1541-2013 |
| 6 | 交货水分 | GB/T 462-2008 |
| 7 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 8 | 平滑度 | GB/T 456 |
| 9 | D65荧光亮度 | GB/T 7974 |

表3 中小学学生作业本产品（T/JYBZ 006-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业本危险锐利尖端 | T/JYBZ 006-2018 |
| 2 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 3 | 溶剂残留量 | GB/T 10004-2008中6.6.17 |
| 4 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 |
| 5 | 封面/封底的脱色程度 | T/JYBZ 006-2018 |
| 6 | 定量 | GB/T 451.2 |
| 7 | 平滑度 | GB/T 456 |
| 8 | D65亮度 | GB/T 7974 |
| 9 | D65荧光亮度 | GB/T 7974 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 21027-2020学生用品的安全通用要求

GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

QB/T 1437-2014课业簿册

DB 50/T 203-2009中小学作业本印制质量标准和检验方法

T/JYBZ 006-2018 中小学学生作业本 基本要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

QB/T 1437-2014：危险锐利尖端采用n=8，Ac=1，Re=2判定规则进行判定，封面的脱色程度采用n=6，Ac=1，Re=2判定规则进行判定。

DB 50/T 203-2009：按标准要求进行检测，初检结果出现不合格时进行双倍复验，复验出现任一不合格时则判定为该项不合格。

T/JYBZ 006-2018：可迁移元素最大限量、溶剂残留量、荧光性物质项目出现不合格时判定为该项不合格；作业本危险锐利尖端和封面/封底的脱色程度采用n=6，Ac=1，Re=2判定规则进行判定。

封面/封底其他相关项目按标准要求进行检测，初检结果不符合标准要求时判定为该项不合格。

- 3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。