北碚区塑料管材及管件产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品见表1。

表1每批次抽取样品数量

| 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水用聚乙烯（PE）管材 | 6根×4段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 |
| 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材 | 12段×1m/段 | 7段×1m/段 | 5段×1m/段 |
| 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 | 12段×1m/段 | 7段×1m/段 | 5段×1m/段 |
| 冷热水用聚丙烯管材 | 6根×4段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 | 6根×2段×1m/段 |
| 冷热水用聚丙烯管件 | 30个 | 15个 | 15个 |
| 注：抽取钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材和给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道时，检验样品和备用样品中至少各有4段样品需进行端面封口处理，其长度L=5倍公称外径+200mm。 |

2 检验依据

表2 给水用聚乙烯（PE）管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806-2008 |
|  |  | 壁厚及公差 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 20℃静液压强度（100h） | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 80℃静液压强度（165h） | GB/T 6111-2003 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 炭黑含量 | GB/T 13021-1991 |
| 6 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 法A |
| 7 | 断裂伸长率 | GB/T 8804.3-2003 |
| 8 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 9 | 卫生要求① | 铅 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①卫生要求适用于输送饮用水用管材。 |

表3 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度（1h） | GB/T 6111-2018 |
| 2 | 80℃静液压强度（165h） | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 受压开裂稳定性 | CJ/T 189-2007 |
| 4 | 卫生性能① | 铅 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①卫生性能适用于输送饮用水用管材。 |

表4给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度（1h） | GB/T 6111-2018 |
| 2 | 60℃静液压强度（165h） | GB/T 6111-2018 |
| 3 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 4 | 受压开裂稳定性 | GB/T 32439-2015 |
| 5 | 卫生指标① | 铅 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 镉 | GB/T 5750.6-2023 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 17219-1998 |
| 注：①卫生指标适用于输送饮用水用管材。 |

表5冷热水用聚丙烯管材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格及尺寸 | 平均外径 | GB/T 8806-2008 |
|  |  | 壁厚及偏差 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 20℃静液压强度（1h） | GB/T 6111-2003 |
| 3 | 95℃静液压强度（165h） | GB/T 6111-2003 |
| 4 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 |
| 5 | 熔融温度 | GB/T 19466.3-2004 |
| 6 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |
| 7 | 纵向回缩率 | GB/T 6671-2001 |
| 8 | 简支梁冲击 | GB/T 18743-2002 |
| 9 | 透光率 | GB/T 21300-2007 |

表6 冷热水用聚丙烯管件

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度（1h） | GB/T 6111-2003 |
| 2 | 灰分 | GB/T 9345.1-2008 |
| 3 | 熔融温度 | GB/T 19466.3-2004 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分 管材

GB/T 32439-2015 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

CJ/T 189-2007 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 18743.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

规格及尺寸项目按GB/T 2828.4-2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n,L）=(5,1)，即检验5根管材，允许有1根管材的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

卫生要求（卫生性能、卫生指标）按GB/T 17219-1998规定，有不符合要求项时，则判定该项不合格。

除规格及尺寸（几何尺寸）、卫生要求（卫生性能、卫生指标）项目外，其他检验项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，在剩余的检验样品中重新取样对该项目进行双倍复验，如仍不符合要求则判定该项不合格。当出现多个检验项目不符合要求时，只选取其中一个项目进行双倍复验。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。