北碚区燃气用具连接用软管及燃气输送用不锈钢软管（管件）产品质量监督抽查实施细则

（2023年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 样品抽取数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用煤气软管 | 15米 | 10米 | 5米 |
| 2 | 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件 | 15米（或12根） | 10米（或10根） | 5米（或2根） |
| 3 | 燃气用具连接用橡胶复合软管 | 10根 | 8根 | 2根 |
| 4 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 15米 | 10米 | 5米 |
| 5 | 燃气输送用管件 | 4个 | 3个 | 1个 |
| 6 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 11根 | 9根 | 2根 |
| 7 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | 15根 | 10根 | 5根 |
| 注：1.用于检测接头性能的接头样品，应注明接头材质及表面处理方式（如：a不锈钢、电镀及其他表面处理的接头；b铜接头）。 2.管件样品应注明管件材质及表面处理方式（如：a.铜管件；b.电镀及其他表面处理的管件；c.不锈钢管件）。 3.产品若为盘卷管，按米数抽样，若为软管组合件（单根）产品则按根数要求抽取。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 家用煤气软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管尺寸及公差 | 内径公差 | HG 2486-1993 |
|  |  | 胶层厚度及公差 |  |
| 2 | 气密性 |  | HG 2486-1993 |
| 3 | 耐压性能 |  | HG 2486-1993 |
| 4 | 低温弯曲性能 |  | GB/T 5564-2006 |
| 5 | 耐液体性能 |  | GB/T 1690-2010 |
| 6 | 难燃试验 |  | HG 2486-1993附录B |

表3家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内径及公差 | GB 29993-2013 |
| 2 | 壁厚和公差 | GB 29993-2013 |
| 3 | 气密试验 | GB 29993-2013 |
| 4 | 压力试验 | GB/T 5563-2013 |
| 5 | 拉断试验① | GB 29993-2013 |
| 6 | 低温弯曲试验 | GB/T 5564-2006 |
| 7 | 耐热试验 | GB 29993-2013 |
| 8 | 耐燃试验 | GB 2993-2013附录C |
| 9 | 标志 | GB 29993-2013 |
| 注：①软管组合件不测此项。 |  |  |

表4燃气用具连接用金属包覆软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | 燃气胶管的壁厚 | CJ/T 490-2016 |
|  |  | 软管长度极限偏差 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 软管耐压性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 软管气密性 |  | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 软管挤压试验 |  | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 包覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010中7.19 |
| 6 | 包覆层耐冷热变化性 |  | CJ/T 197-2010中7.20 |
| 7 | 接头耐安装性 |  | CJ/T 197-2010中7.15 |
| 8 | 接头耐腐蚀性 |  | CJ/T 197-2010中7.16 a） |
| 9 | 标志 |  | CJ/T 490-2016 |

表5燃气用具连接用橡胶复合软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与公差 | 内径与公差 | GB/T 9573- 2013 |
|  |  | 壁厚与公差 | GB/T 9573- 2013 |
| 2 | 气密性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 3 | 耐压性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 4 | 耐燃烧性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 5 | 耐热性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 6 | 耐拉伸性 |  | CJ/T 491-2016 |
| 7 | 拔出力 |  | CJ/T 491-2016 |
| 8 | 标志 |  | CJ/T 491-2016 |

表6燃气输送用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管的性能 | 被覆层最小厚度 | GB/T 26002-2010 |
| 2 |  | 扁平性 | GB/T 26002-2010 |
| 3 |  | 耐冲击性 | GB/T 26002-2010 |
| 4 |  | 气密性 | GB/T 26002-2010 |
| 5 |  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 |
| 6 |  | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 |
| 7 | 管件性能 | 气密性 | GB/T 26002-2010 |
| 8 |  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 |
| 9 | 标志 |  | GB/T 26002-2010 |

表7燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管的性能 | 长度极限偏差 | CJ/T 197-2010 |
| 2 |  | 最小内径 | CJ/T 197-2010 |
| 3 |  | 耐压性 | CJ/T 197-2010 |
| 4 |  | 气密性 | CJ/T 197-2010 |
| 5 |  | 耐热性 | CJ/T 197-2010 |
| 6 |  | 耐冲击性 | CJ/T 197-2010 |
| 7 | 被覆层阻燃性 |  | CJ/T 197-2010 |
| 8 | 标志 |  | CJ/T 197-2010 |

表8 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软管的性能 | 长度偏差 | GB/T 41317-2022 |
| 2 |  | 最小内径 | GB/T 41317-2022 |
| 3 |  | 耐压性 | GB/T 41317-2022 |
| 4 |  | 气密性 | GB/T 41317-2022 |
| 5 |  | 耐热性 | GB/T 41317-2022 |
| 6 |  | 耐冲击性 | GB/T 41317-2022 |
| 7 | 软管被覆层 | 阻燃性 | GB/T 41317-2022 |
| 8 |  | 耐冷热变化性 | GB/T 41317-2022 |
| 9 | 标志 |  | GB/T 41317-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

HG 2486-1993 家用煤气软管

GB 29993-2013 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

CJ/T 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管

CJ/T 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管

GB/T 26002-2010 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB/T 41317-2022 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.1.1单项判定

检验项目中任一项检验结果不符合检验依据要求时，则判定该项不合格。

3.1.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。