重庆市汽车座垫、脚垫产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

应抽取同一生产者按照同一标准生产的同一花型颜色及材料的成套产品，汽车座垫、汽车座椅套抽取1套，后排样品作为检验样品，驾驶位和副驾驶位样品作为备用样品。汽车塑料（注塑）脚垫、地毯复合型汽车脚垫、汽车（热压）脚垫抽取1套，后排脚垫样品作为检验样品，驾驶位和副驾驶位脚垫样品作为备用样品。随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 汽车座垫、座椅套产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧特性 | GB 8410-2006 | GB 8410-2006 |
| 2 | 纺织品甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | 纺织品可分解有害芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2 汽车脚垫产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧特性 | GB 8410-2006 | GB 8410-2006 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定原则

3.1依据标准

GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》

GB 18401-2010《国家纺织产品安全技术规范》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。