重庆市工业用铝及铝合金板、带材产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。抽取对象为同一生产企业按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

板材：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取2张板材，每张板材截取2件样品（300mm×400mm）共计4件样品，其中2件为检验样品，2件为备用样品；

带材：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取2卷，每卷截取2件样品（300mm×400mm）共计4件样品，其中2件为检验样品，2件为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法依据见表1、表2。

表1  一般工业用铝及铝合金板、带材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成份 | GB/T 3880.1-2012 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | GB/T 3880.1-2012 | GB/T 3880.2-2012 |
| 3 | 电导率 | GB/T 3880.1-2012 | GB/T 12966-2008 |
| 4 | 低倍组织 | GB/T 3880.1-2012 | GB/T 3246.2-2012 |
| 5 | 显微组织 | GB/T 3880.1-2012 | GB/T 3246.1-2012 |

表2  易拉罐罐体用铝合金带材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成份 | YS/T 435-2009 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | YS/T 435-2009 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 工艺性能 | YS/T 435-2009 | GB/T 5125-2008 |
| 4 | 表面粗糙度 | YS/T 435-2009 | GB/T 1031-2009 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3880.1-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求

YS/T 435-2009 易拉罐罐体用铝合金带材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、技术图纸、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。