2021年大足区热轧型钢产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

对热轧型钢取样时，产品抽样基数不大于60吨，随机抽取同一批号，同一规格的产品中5根，每根截取2支1000mm长样品，共计5支。做出对应标识：如1-a，1-b。其中5支作为检验样品，10支作为备用样品。备用样品留存检验机构。

随机方式一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  热轧再生扁钢检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T706-2016 | GB/T706-2016 |
| 2 | 化学成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Cu、Ti、Ni、Mo、V等） | GB/T1591、GB/T700 | GB/T4336-2016、GB/T223系列 |
| 3 | 重量偏差 | GB/T706-2016 | GB/T706-2016 |
| 4 | 拉伸试验 | GB/T1591、GB/T700 | GB/T228.1 |
| 5 | 弯曲试验 | GB/T1591、GB/T700 | GB/T232 |
| 6 | 冲击试验 | GB/T1591、GB/T700 | GB/T229 |

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T706-2016  热轧型钢

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。