重庆市民用散煤产品质量监督抽查实施细则（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。样品抽样数量见表1，共抽取两份，一份检样，一份备样。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1  抽样数量

| 标称最大粒度（mm） | 抽取最小质量（kg） |
| --- | --- |
| 1 | 0.10×2 |
| 3 | 0.70×2 |
| 6 | 3.75×2 |
| 13 | 15×2 |
| 25 | 40×2 |
| 50 | 170×2 |
| 80 | 565×2 |
| 100 | 1025×2 |
| 150 | 2600×2 |

备注：对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合表1中要求，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2。

表2  民用散煤产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分 | GB 34169-2017 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB 34169-2017 | GB/T 214-2007 |
| 3 | 灰分 | GB 34169-2017 | GB/T 212-2008 |
| 4 | 磷含量 | GB 34169-2017 | GB/T 216-2003 |
| 5 | 氯含量 | GB 34169-2017 | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 砷含量 | GB 34169-2017 | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 汞含量 | GB 34169-2017 | GB/T 16659-2008 |
| 8 | 氟含量 | GB 34169-2017 | GB/T 4633-2014 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 34169-2017 商品煤质量 民用散煤

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。