重庆市电动汽车用动力蓄电池产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

动力单体蓄电池：

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，每种产品抽取18只样品，其中12只作为检验样品，另6只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

动力蓄电池模组：

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，每种产品抽取6只样品，其中5只作为检验样品，另1只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力单体蓄电池： |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.2.1 | 备样 |
| 2 | 极性 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.2.2 | 备样 |
| 3 | 外形尺寸及质量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.2.3 | 备样 |
| 4 | 室温容量和能量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.2.5 | 备样 |
| 5 | 过放电 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.2 | 备样 |
| 6 | 过充电 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.3 | 备样 |
| 7 | 外部短路 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.4 | 备样 |
| 8 | 加热 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.5 | 备样 |
| 9 | 温度循环 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.6 | 备样 |
| 10 | 挤压 | GB 38031-2020 | 强制性 | GB 38031-2020 8.1.7 | 备样 |
| 动力蓄电池模组： |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.1 | 备样 |
| 2 | 极性 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.2 | 备样 |
| 3 | 外形尺寸及质量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.3 | 备样 |
| 4 | 室温容量和能量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.5 | 备样 |
| 5 | 室温倍率放电性能 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.6 | 备样 |
| 6 | 室温倍率充电性能 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.7 | 备样 |
| 7 | 低温放电容量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.8 | 备样 |
| 8 | 高温放电容量 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.9 | 备样 |
| 9 | 高温荷电保持与容量恢复能力 | GB/T 31486-2015 | 推荐性 | GB/T 31486-2015 6.3.9 | 备样 |
| 注1：无特殊要求，动力单体蓄电池每项项目检验两个样品，动力蓄电池模组每项两个样品。 2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) |  |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

### GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求

- GB/T 31486-2015 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。