重庆市制动衬片产品流通领域质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量：

车辆盘式制动器衬片：抽取检验用样品8片，其中2片用于摩擦性能试验、5片用于剪切强度试验、1片用于石棉含量和有害元素的测定。抽取备用样品12片，备用样品留存于检验单位。

M1、M2、N1、O1、O2类车辆鼓式衬片：抽取检验用样品11片，其中5片用于摩擦性能试验、5片用于剪切强度试验、1片用于石棉含量和有害元素的测定。抽取备用样品11片，备用样品留存于检验单位。

M3、N2、N3、O3、O4类车辆鼓式衬片（粘接型）：抽取检验用样品8片，其中2片用于摩擦性能试验、5片用于剪切强度试验、1片用于石棉含量和有害元素的测定。抽取备用样品12片，备用样品留存于检验单位。

M3、N2、N3、O3、O4类车辆鼓式衬片（非粘接型）：抽取检验用样品3片，其中2片用于摩擦性能试验、1片用于石棉含量和有害元素的测定。抽取备用样品6片，备用样品留存于检验单位。

对于不合格项目,被抽查单位提出异议的情况下，启用备用样品，按照GB 5763-2018标准6.3规定加倍进行复验。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 5763-2018 7.1 | GB 5763-2018 7.1 | —— |
| 2 | 摩擦性能 | GB 5763-2018 4.2 | GB 5763-2018 5.3 | M1、M2、N1、O1、O2类车辆鼓式衬片需5片，其余类型2片 |
| 3 | 剪切强度 | GB 5763-2018 4.3 | GB 5763-2018 5.4 | 粘接型制动器衬片5片，非粘接型制动器衬片不适用 |
| 4 | 石棉含量 | GB 5763-2018 4.1.1 | GB 5763-2018 5.1 | 1片 |
| 5 | 有害元素 | GB 5763-2018 4.1.2 | GB 5763-2018 5.2 |  |
| 备注: - 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) - 依据样品包装盒执行标准代号选择检验标准GB 5763-2018，如果包装盒无执行标准号，按照GB 5763-2018检验。 |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5763-2018 《汽车用制动器衬片》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。