重庆市电动自行车用锂离子蓄电池产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，每种产品抽取3只样品，其中2只作为检验样品，另1只作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测依据 | 项目性质 | 检测方法 | 复检样品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.6.1 | 备样 |
| 2 | 外观 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.6.3 | 备样 |
| 3 | 极性标志 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.6.4 | 备样 |
| 4 | I2（A）放电 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.2.1 | 备样 |
| 5 | 内阻 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.2.8 | 备样 |
| 6 | 2I2（A）放电 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.2.2 | 备样 |
| 7 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.4.2 | 备样 |
| 8 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 | 推荐性 | GB/T 36972-2018 6.4.4 | 备样 |
| 注1：无特殊要求，每项项目检验一个样品。 |  |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

### GB/T 36972-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。