重庆市老人鞋产品质量监督抽查实施细则

（2021年四季度）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一款式（货/款号）的产品抽取样品，老年橡塑鞋产品抽取样品4双，其中2双作为检验样品，2双作为备用样品；轻便胶鞋产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品；其他（旅游鞋、休闲鞋、皮鞋）产品抽取样品2双，其中1双作为检验样品，1双作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骸子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 及条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 2912.1-1998 GB/T 19941-2005等 |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005等 |
| 3 | 帮底剥离强度/底墙与帮面剥离强度 | 相应产品标准 | GB/T 3903.3-2011 |
| 4 | 鞋帮拉出强度/ 帮带拔出力 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 5 | 外底耐磨性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.2-2008 GB/T 3903.2-2017 |
| 6 | 成鞋耐折性能 | 相应产品标准 | GB/T 3903.1-2008 GB/T 3903.1-2017 |
| 7 | 整鞋屈挠性能 | 相应产品标准 | HG/T 2871-2008 |
| 8 | 防滑性能 | HG/T 5294-2018 | HG/T 3780-2005 |
| 9 | 外底与外中底黏合强度 | 相应产品标准 | GB/T 21396-2008 QB/T 2886-2007 GB/T 532-2008 |
| 10 | 帮底黏合强度/围条与鞋帮粘合强度 | 相应产品标准 | GB/T 21396-2008 GB/T 532-2008 |
| 11 | 硬度 | 相应产品标准 | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |
| 12 | 磨耗量 | 相应产品标准 | GB/T 1689-1998 GB/T 1689-2014 GB/T 9867-2008 |
| 13 | 衬里与内垫摩擦色牢度 | 相应产品标准 | QB/T 2882-2007 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038-2010《胶鞋健康安全技术规范》

GB/T 15107-2013《旅游鞋》

GB/T 22756-2017《皮凉鞋》

HG/T 5294-2018《老年橡塑鞋》

HG/T 2018-2014《轻便胶鞋》

QB/T 2955-2017《休闲鞋》

QB/T 1002-2015《皮鞋》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。