重庆市制动软管产品质量监督抽查实施细则（2021年四季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（有需要的，应明确生产日期的要求）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

生产领域：

液压制动软管（普通接头）：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品26根，其中13根作为检验样品，另13根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

液压制动软管（异型接头）：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品34根，其中17根作为检验样品，另17根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

气压制动软管：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品22根，其中11根作为检验样品，另11根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

真空制动软管：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品10根，其中5根作为检验样品，另5根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

流通领域：

液压制动软管（普通接头）：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品26根，其中13根作为检验样品，另13根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

液压制动软管（异型接头）：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品34根，其中17根作为检验样品，另17根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

气压制动软管：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品22根，其中11根作为检验样品，另11根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

真空制动软管：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品10根，其中5根作为检验样品，另5根作为备用样品，备用样品留存于检验单位。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压制动软管 | *缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.1 |
| 2 |  | *最大膨胀量 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.2 |
| 3 |  | *爆裂强度 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.3 |
| 4 |  | *抗拉强度 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.6 |
| 5 |  | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.9 |
| 6 |  | 耐高温脉冲性 | GB 16897-2010 5.2 | GB 16897-2010 5.3.10 |
| 1 | 气压制动软管 | *缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.1 |
| 2 |  | *气密性 | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.2 |
| 3 |  | *爆裂强度 | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.4 |
| 4 |  | *抗拉强度 | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.5 |
| 5 |  | 粘合强度（橡胶） | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.6 |
|  |  | 耐氯化锌性 （尼龙） | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.12 |
| 6 |  | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 6.2 | GB 16897-2010 6.3.11 |
| 1 | 真空制动软管 | *缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.1 |
| 2 |  | *耐负压后外径变化量 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.2 |
| 3 |  | *爆裂强度 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.3 |
| 4 |  | 粘合强度 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.5 |
| 5 |  | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.8 |
| 6 |  | 耐变形性 | GB 16897-2010 7.1 | GB 16897-2010 7.2.10 |
| 备注: - 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。(适用时选取) - 流通领域抽样样品仅检验带“*”项目。 |  |  |  |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16897-2010 《制动软管的结构、性能要求及试验方法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。