重庆市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品，近期生产的产品且生产图纸标注公称壁厚≥1.20mm。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品共6根型材（含检备样）。

截取检验及备用样品方法如下：

表1  样品数量和截取方法

| 序号 | 产品种类 | 取样数量 | 取样方法及样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材 | 同一批次、牌号、状态、尺寸规格（或截面代号）、颜色、表面处理方式的产品中随机抽取6根,分别编号1#、2#、3#、4#、5#、6#。 | 1、先从一端端部切除长度500 mm。 2、每根截去端部后，再连续截取2段，每段长1000mm，共计12段。标记方法见图5。 3、标记a的6段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的6段样品为一包，签封标明为备用样品。 |
| 2 | 隔热型材 | 从同一规格、同一批次、同一牌号、同一状态的产品同一批次、牌号、状态、尺寸规格（或截面代号）、颜色、表面处理方式的产品中随机抽取6根,分别编号1#、2#、3#、4#、5#、6#。 | 1、先从两端各切除长度700 mm。 2、每根截去端部后，分别从两端各截取1段样品，每段长1000mm，共计12段。标记方法见图6。 3、标记a的6段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的6段样品为一包，签封标明为备用样品。 4、将上述编号为1#～4#的剩余样品，分别在每根的两端及中部各截取5段样品，每根共计15段，每段长（100±2）mm。标记方法见图7，标记示例：1-中-2，其中1表示第1根型材，中表示中间部位，2表示第2段，三个信息缺一不可。 5、将1#、2#型材上截取的30段样品为一包，签封标明为检验样品； 3#、4#型材上所取的30段样品为一包，签封标明为备用样品。 6、隔热型材小段样在取样完毕后，应注意检查每段样品的长度是否符合标准取样要求（100 mm±2mm），对于不符合要求的样品应在原位置重新取样。 |

图1  阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材和喷漆型材截取示意图

图2 隔热型材（壁厚尺寸、化学成分、力学性能、膜层性能）截取示意图

图3 隔热型材（高温纵向剪切试验）截取示意图

图4 隔热型材试样形位公差

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2  阳极氧化型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1-2017 |

表3  电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 断后伸长率A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 复合膜性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 6739-2006 |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |

表4  喷粉型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 断后伸长率A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275-2008 |

表5  喷漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2006 |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 9286-1998 |

表6  隔热型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.5-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.4-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.3-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.7-2020 GB/T 20975.25-2008 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.16-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.18-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.8-2008 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 20975.12-2020 GB/T 20975.25-2020 GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 16865-2013 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 复合性能 | 纵向抗剪特征值（高温） | GB/T 5237.6-2017 | GB/T 28289-2012 |
| 5 | 膜层性能 |  | （按膜层分类不同，分别见上表） |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.1-2017  铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017  铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017  铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017  铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017  铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

(1)壁厚尺寸的判定原则

壁厚偏差检验6根各1段样品，壁厚偏差应符合产品生产图纸中的相关要求，否则判定此根型材的壁厚偏差不合格。所检6根型材中的壁厚偏差合格数量大于等于5根，判定该项合格，反之判定该项不合格。

(2)化学成分、力学性能、膜层性能和纵向剪切试验（高温）判定原则

化学成分检验一段样品，若所有元素检验结果均符合标准要求，判该项目合格，否则判该项目不合格。

力学性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；若其中有一个指标不合格，另取4段试样进行加倍复验，复验结果均符合标准要求时，判该项目合格，否则判该项目不合格。

膜厚检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；若其中有一个指标不合格，另取4段试样进行加倍复验，复验结果均符合标准要求时，判该项目合格，否则判该项目不合格。

除膜厚以外的膜层性能检验2根各1段样品，2段样品均符合标准要求者，判该项目合格；否则，判该项目不合格。

纵向剪切试验取10段样品进行检验（至少包括3段中部试样），若检验结果符合标准要求，判该项目合格；若检验结果不符合标准要求，应根据GB/T 5237.6-2017相应条款的要求进行加倍复验，复验结果均符合标准要求时，判该项目合格，否则判该项目不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。