重庆市合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批号的产品中抽取两份不小于3kg的独立包装，其中一份作为检验样品，一份作为备用样品。若产品有配套使用的底涂料、面涂料，应各抽取两份独立包装，每份不低于1kg。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1、表2。

表1 检验项目(2020年12月1日（不含）前生产的产品)

| 序号 | 检验项目 | | | | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主涂料 | 低温稳定性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9268-2008 |
| 2 | 热贮存稳定性 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 3 | 吸水量 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 157-2009 |
| 4 | 涂层体系 | 耐水性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 5 | 耐碱性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 6 | 涂层耐温变性 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 25-2017 |
| 7 | 耐沾污性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9780-2013 |
| 8 | 粘结强度 | | 标准状态 | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 冻融循环 | JG/T 24-2018 | JG/T 157-2009 |
| 9 | 柔韧性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 1748-1979 |
| 10 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | | 内墙型 | | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 外墙型 | | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 11 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | | | | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 12 | 游离甲醛 | | 内墙型 | | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 外墙型 | | GB 24408-2009 | GB/T 23933-2009 |
| 13 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | | | | GB 18582-2008 | GB 18582-2008 |
| 14 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | | | | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |
| 15 | 乙二醇醚及醚酯含量总和 | | | | GB 24408-2009 | GB 24408-2009 |

表2 检验项目(2020年12月1日（含）后生产的产品)

| 序号 | 检验项目 | | | | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主涂料 | 低温稳定性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9268-2008 |
| 2 | 热贮存稳定性 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 3 | 吸水量 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 157-2009 |
| 4 | 涂层体系 | 耐水性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 5 | 耐碱性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 6 | 涂层耐温变性 | | | JG/T 24-2018 | JG/T 25-2017 |
| 7 | 耐沾污性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 9780-2013 |
| 8 | 粘结强度 | | 标准状态 | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 冻融循环 | JG/T 24-2018 | JG/T 157-2009 |
| 9 | 柔韧性 | | | JG/T 24-2018 | GB/T 1748-1979 |
| 10 | VOC含量① | | 内墙型 | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 外墙型 | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 11 | 甲醛含量 | | | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 12 | 苯系物总和含量  [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | | | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 13 | 总铅(Pb)含量  [限色漆和腻子] | | | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 14 | 可溶性重金属含量(镉、铬、汞)  [限色漆和腻子] | | | | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582-2008 建筑用内墙涂料中有害物质限量

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。