重庆市沙发产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一款式的产品抽取样品2件，其中 1件作为检验样品，1件作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1  检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用料、加工 | 木制件 | 内部用料 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012表2中序号2 |
| 2 |  |  | 外表用料 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 表2中序号5、6、7 |
| 3 |  | 金属件 | 管壁厚度 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 4 |  | 铺垫料 |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 5 |  | 泡沫塑料 | 表面密度（座面） | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 6343-2009 |
| 6 |  |  | 回弹性能(除慢回弹泡沫塑料外) | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 6670-2008 |
| 7 |  |  | 压缩永久变形 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 6669-2008 |
| 8 |  | 防锈处理 |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 9 |  | 摩擦声 |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 10 | 产品外观性能 | 面料 | 面料清洁 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 11 |  |  | 皮革面料 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 12 |  | 金属件 | 金属件铆接处 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 13 |  |  | 金属件焊接处 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 表3中序号11、13 |
| 14 |  | 木制件 | 人造板制成的零部件 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 15 |  | 饰面 | 涂层饰面 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 16 |  |  | 漆膜涂层 | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 17 | 表面涂层理化性能 | 木制件漆膜涂层 | 附着力（交叉切割法） | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 4893.4-2013 |
| 18 |  |  | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 4893.8-2013 |
| 19 |  |  | 耐冷热温差 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 4893.7-2013 |
| 20 |  |  | 抗冲击 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 4893.9-2013 |
| 21 |  | 金属件表面涂层 | 附着力 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 9286-1998 |
| 22 |  |  | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 13667.1-2003 |
| 23 |  | 金属件电镀层 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 3325-2008 |
| 24 | 覆面材料理化性能 | 各种面料颜色干摩擦牢度 |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 |
| 25 |  | 纺织面料耐酸汗渍色牢度 |  | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 3922-1995 |
| 26 |  | 纺织面料耐碱汗渍色牢度 |  | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 3922-1995 |
| 27 |  | 皮革涂层粘着牢度 |  | QB/T 1952.1-2012 | GB/T 4689.20-1996 |
| 28 | 力学性能 | 沙发座、背及扶手耐久性 |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |
| 29 | 安全性能 |  |  | QB/T 1952.1-2012 | QB/T 1952.1-2012 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。