重庆市棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一花色的产品中抽取2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 2 检验依据

表1  棕纤维弹性床垫产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料外观1 | GB/T 26706-2011表3-序号1 | GB/T 26706-2011 |
| 2 | 面料外观2 | GB/T 26706-2011表3-序号4 | GB/T 26706-2011 |
| 3 | 缝纫 | GB/T 26706-2011表3-序号6 | GB/T 26706-2011 |
| 4 | 缝边1 | GB/T 26706-2011 表3-序号13 | GB/T 26706-2011 |
| 5 | 缝边2 | GB/T 26706-2011 表3-序号14 | GB/T 26706-2011 |
| 6 | 缝边3 | GB/T 26706-2011表3-序号16 | GB/T 26706-2011 |
| 7 | 面料及复合面料物理性能/耐摩擦色牢度 | GB/T 26706-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 芯料外观（质量） | GB/T 26706-2011表3-序号27 | GB/T 26706-2011 |
| 9 | 芯料物理性能/含水率 | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 10 | 芯料物理性能/压缩永久变形率 | GB/T 26706-2011 | GB/T 26706-2011 |
| 11 | 安全卫生要求1 | GB/T 26706-2011表3-序号31 | GB/T 26706-2011 |
| 12 | 安全卫生要求2 | GB/T 26706-2011表3-序号33 | GB/T 26706-2011 |
| 13 | 安全卫生要求3 | GB/T 26706-2011表3-序号34 | GB/T 26706-2011 |
| 14 | 安全卫生要求4 | GB/T 26706-2011表3-序号35 | GB/T 26706-2011 |
| 15 | 安全卫生要求5 | GB/T 26706-2011表3-序号36 | GB/T 26706-2011 |
| 16 | 安全卫生要求6 | GB/T 26706-2011表3-序号37 | GB/T 26706-2011 |
| 17 | 安全卫生要求7 | QB/T 1952.2-2011表3- 序号31 | GB 18587-2001 GB/T 18204.26-2000 |
| 18 | 阻燃性要求 | GB/T 26706-2011 | GB 17927.1 GB 17927.2 |
| 19 | 耐久性要求1 | GB/T 26706-2011表3-序号40 | GB/T 26706-2011 |
| 20 | 耐久性要求2 | GB/T 26706-2011表3-序号41 | GB/T 26706-2011 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫

QB/T 1952.2-2011软体家具 弹簧软床垫

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。