重庆市电力电缆保护用套管产品质量监督抽查实施细则

（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品抽取样品5根，每根截取4段，每段1m；每根中的任2段（共10段）作为检验样品，每根中的剩余2段（共10段）作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

电力电缆保护用套管根据使用原料和结构分为：玻璃纤维增强塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管、氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管、非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管（俗称：MPP电缆导管）、埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管和埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管，其检验项目和检验方法见表1、表2、表2、表3、表4、表5和表6。

表1玻璃纤维增强塑料电缆导管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称壁厚及偏差 | DL/T 802.2-2017 | DL/T 802.2-2017 |
| 2 | 拉伸强度 | DL/T 802.2-2017 | DL/T 802.2-2017 |
| 3 | 浸水后拉伸强度 | DL/T 802.2-2017 | DL/T 802.2-2017 |
| 4 | 巴氏硬度 | DL/T 802.2-2017 | GB/T 3854 |
| 5 | 环刚度(5%) | DL/T 802.2-2017 | GB/T 5352 |
| 6 | 弯曲负载热变形温度（1.80MPa） | DL/T 802.2-2017 | GB/T 1634.2 |
| 7 | 落锤冲击 | DL/T 802.2-2017 | DL/T 802.2-2017 |
| 8 | 浸水后压扁线载荷保留率 | DL/T 802.2-2017 | GB/T 5352 |
| 9 | 氧指数 | DL/T 802.2-2017 | GB/T 8924 |

表2 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称壁厚及偏差 |  | DL/T 802.3-2007 | DL/T 802.1-2007 |
| 2 | 密度 |  | DL/T 802.3-2007 | GB/T 1033.1 |
| 3 | 环刚度（3%） | 常温① | DL/T 802.3-2007 | GB/T 9647 |
|  |  | 80℃② | DL/T 802.3-2007 | GB/T 9647 |
| 4 | 压扁试验 |  | DL/T 802.3-2007 | DL/T 802.3-2007 |
| 5 | 落锤冲击 |  | DL/T 802.3-2007 | DL/T 802.3-2007 |
| 6 | 维卡软化温度 |  | DL/T 802.3-2007 | GB/T 8802 |
| 7 | 纵向回缩率 |  | DL/T 802.3-2007 | GB/T 6671 |
| 注：①适用于硬聚氯乙烯塑料电缆导管； ②适用于氯化聚氯乙烯塑料电缆导管。 |  |  |  |  |

表3氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 |  | DL/T 802.4-2007 | GB/T 1033.1 |
| 2 | 环刚度（3%） | 常温 | DL/T 802.4-2007 | GB/T 9647 |
|  |  | 80℃① | DL/T 802.4-2007 | GB/T 9647 |
| 3 | 压扁试验 |  | DL/T 802.4-2007 | DL/T 802.4-2007 |
| 4 | 烘箱试验 |  | DL/T 802.4-2007 | DL/T 802.4-2007 |
| 5 | 落锤冲击 |  | DL/T 802.4-2007 | DL/T 802.4-2007 |
| 6 | 维卡软化温度 |  | DL/T 802.4-2007 | GB/T 8802 |
| 注：①适用于氯化聚氯乙烯塑料电缆导管。 |  |  |  |  |

表4非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称壁厚及偏差 | DL/T 802.7-2010 | DL/T 802.7-2010 |
| 2 | 密度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 1033.1 |
| 3 | 环刚度（3%，常温） | DL/T 802.7-2010 | GB/T 9647 |
| 4 | 压扁试验 | DL/T 802.7-2010 | DL/T 802.7-2010 |
| 5 | 落锤冲击 | DL/T 802.7-2010 | DL/T 802.7-2010 |
| 6 | 维卡软化温度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 1633 |
| 7 | 拉伸强度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 8804.3 |
| 8 | 断裂伸长率 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 8804.3 |
| 9 | 弯曲强度 | DL/T 802.7-2010 | GB/T 9341 |

表5 埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环刚度（3%） | DL/T 802.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 2 | 环段热压缩力 | DL/T 802.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 3 | 环柔性 | DL/T 802.8-2014 | GB/T 9647-2003 |
| 4 | 维卡软化温度 | DL/T 802.8-2014 | GB/T 8802-2001 |
| 5 | 落锤冲击 | DL/T 802.8-2014 | GB/T 14152-2001 |

表6 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称壁厚及偏差 | QB/T 2479-2005 | GB/T 8806-1988 |
| 2 | 维卡软化温度 | QB/T 2479-2005 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 环段热压缩力 | QB/T 2479-2005 | GB/T 9647-2003 |
| 4 | 落锤冲击试验 | QB/T 2479-2005 | GB/T 14152-2001 |
| 5 | 纵向回缩率 | QB/T 2479-2005 | GB/T 6671-2001 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2828.4-2008计数抽样检验程序第4部分:声称质量水平的评定程序

DL/T 802.2-2017电力电缆用导管技术条件第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管

DL/T 802.3-2007 电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管

DL/T 802.4-2007 电力电缆用导管技术条件第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管

DL/T 802.7-2010 电力电缆用导管技术条件第6部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管

DL/T 802.8-2014电力电缆用导管技术条件第7部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管

QB/T 2479-2005埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

3.2.1单项判定

公称壁厚及偏差项目按GB/T 2828.4-2008，取声称质量水平DQL=6.5，极限质量比LQR水平Ⅰ，其抽样检验方案为（n,L）=(5,1)，即检验5根管材，允许有1根管材的测量结果超出标准规定的偏差范围，当某项有2个（含）以上试样不符合要求时，判定该项不合格。

落锤冲击（落锤冲击试验）按统计学方法进行，不符合要求时，判定该项不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。