重庆市木器涂料产品质量监督抽查实施细则(2021年)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品。

应抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样数量应符合表1规定。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 聚氨酯类涂料 | 主剂：不少于1kg/桶×2份，固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 硝基类涂料 | 不少于1kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 醇酸类涂料 | 不少于1kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 不饱和聚酯类涂料 | 主剂：不少于1kg/桶×2份，如固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 腻子 | 主剂：不少于1kg/桶×2份，如有固化剂按配比抽取样品2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 水性涂料 | 不少于1kg/桶×2份。 |
| 辐射固化涂料 | 不少于1kg/桶×2份，如有稀释剂按配比抽取样品2份。 |
| 注：所抽的2份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。 |  |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2 溶剂型木器涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009附录A |
| 2 | 苯含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009附录B |
| 3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009附录B |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB 18581-2009 | GB/T 18446-2009 |
| 5 | 甲醇含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009附录B |
| 6 | 卤代烃含量 | GB 18581-2009 | GB 18581-2009附录C |
| 7 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB 18581-2009 | GB 18582-2008附录D |
| 注：生产日期在2020年12月1日之前的木器涂料按此表执行。 |  |  |  |

表3 木器涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB/T 6750-2007 GB 18581-2020附录A GB/T 23985-2009 GB/T 34682-2017 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 |
| 6 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 8 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 9 | 多环芳烃总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 36488-2018 |
| 10 | 游离二异氰酸酯总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 18446-2009 |
| 11 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23986-2009 |
| 12 | 卤代烃总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 23992-2009 |
| 13 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30646-2014 |
| 注：生产日期在2020年12月1日之后（包括12月1日）的木器涂料按此表执行。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或不包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。