重庆市雪地靴产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1 雪地靴（QB/T 4556—2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4556—2023 |
| 2 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 QB/T 4556—2023 |
| 3 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 4556—2023 |
| 4 | 帮面材料低温耐折性能 | QB/T 2224—2012 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023方法A QB/T 2882—2023方法C QB/T 4556—2023 |
| 6 | 防寒性能 | GB/T 21284—2015 冷隔绝性 |
| 7 | 防滑性能 | GB/T 3903.6—2024 QB/T 4556—2023 |
| 8 | 微孔底压缩变形 | HG/T 2876—2009 |

表2 成人雪地靴（QB/T 2955—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 帮面材料低温屈挠性能 | QB/T 2224—2012 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 2955—2017 |
| 7 | 可分解有害芳香胺 | GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表3 成人雪地靴（QB/T 1002—2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 1002—2015 |
| 2 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 1002—2015 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 20991—2007 8.4.1 |
| 4 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 QB/T 1002—2015 |
| 5 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4—2008 QB/T 1002—2015 |
| 6 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 1002—2015 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2011 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2005 |
| 8 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005 |

表4 儿童和婴幼儿雪地靴（QB/T 2880-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 QB/T 2880—2016 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2016 |
| 3 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880—2016 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2007方法A QB/T 2880—2016 |

表5 儿童和婴幼儿雪地靴（QB/T 2880-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 2880—2024 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2880—2024 |
| 3 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880—2024 |
| 4 | 外底硬度 | GB/T 3903.4—2017 QB/T 2880—2024 |
| 5 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2882—2023方法A QB/T 2880—2024 |

表6鞋类通用安全要求（GB 25038—2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钉尖和断针要求 | GB 25038—2024 |
| 2 | 六价铬 | GB/T 38402—2019 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 5 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 6 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 |
| 8 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

表7 儿童鞋安全技术规范（GB 30585—2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能 | GB 30585—2014 GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.2、5.8、5.9条 |
| 2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807—2019 |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 5 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 7 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153—2009 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021 |

表8 童鞋安全技术要求（GB 30585—2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | GB 30585—2024 GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.8、5.9条 |
| 2 | 婴幼儿鞋小附件要求 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.24.6.1、5.2、5.8、5.9条 |
| 3 | 六价铬 | GB/T 38402-2019 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |
| 5 | 甲醛 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 6 | 重金属总量 | QB/T 4340—2012 |
| 7 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713—2011 GB/T 26713—2025 |
| 8 | 含氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 9 | N-亚硝基胺 | ISO 19577:2019 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 32440.1—2023 |
| 11 | 短链氯化石蜡 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25038—2024 鞋类通用安全要求

GB 30585—2014 儿童鞋安全技术规范

GB 30585—2024 童鞋安全技术规范

QB/T 1002—2015 皮鞋

QB/T 2880—2016 儿童皮鞋

QB/T 2880—2024 儿童皮鞋

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4556—2023 雪地靴

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《重庆市市场监督管理局关于发布《重庆市产品质量监督抽查实施细则（2025年第四批）》的公告中的 《重庆市雪地靴产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。