重庆市电线电缆用软聚氯乙烯塑料产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批产品中随机抽取9包样品，每包样品中提取1kg，共计9份（1kg/份）样品，每3份（1kg/份）混合一份（3kg/份），共计3份（3kg/份）样品，其中1份为检验样品，2份为复验样品。再从抽取的9包样品中各提取1kg，共计9份（1kg/份）样品，每3份（1kg/份）混合一份（3kg/份），共计3份（3kg/份）样品作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 2 | 断裂拉伸应变 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 3 | 热变形 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 4 | 冲击脆化性能 | GB/T 8815-2008 | GB/T 5470-1985 |
| 5 | 200℃时热稳定时间 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 6 | 20℃时体积电阻率 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 7 | 介电强度 | GB/T 8815-2008 | GB/T 1408.1-2006 |
| 8 | 介质损耗因数 | GB/T 8815-2008 | GB/T 1409-2006 |
| 9 | 工作温度时体积电阻率 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 10 | 老化后拉伸强度 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 11 | 拉伸强度最大变化率 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 12 | 老化后断裂拉伸应变 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 13 | 断裂拉伸应变最大变化率 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |
| 14 | 热老化质量损失 | GB/T 8815-2008 | GB/T 8815-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验结果如有任何一项性能不合格，从两倍数量的包装件中随机抽取粒料（即复验样），对不合格项目进行复验。经复验合格后该批为合格批，如仍不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。