重庆市背提包产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（应明确生产日期为2018年9月1日前或2018年9月1日后）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。备用样品留存在承检机构。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1 背提包产品（QB/T 1333-2018）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可分解有害芳香胺染料（皮革、毛皮、再生革类材料）① | GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005 |
|  | 游离甲醛（皮革、毛皮、再生革类材料）② | GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005 |
|  | 氯乙烯单体限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB/T 4615-1984 |
|  | 可溶性重金属限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB 21550-2008 5.4 |
|  | 其他挥发物限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB 21550-2008 5.5 |
|  | 振荡冲击性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 2922-2018 |
|  | 包锁耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 5.3.2 |
|  | 扣件耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 5084-2017 |
|  | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 5.3.4 |
|  | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 | QB/T 1333-2018 5.3.5 |
|  | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 5247-2018 |
|  | 摩擦色牢度 | QB/T 1333-2018 | QB/T 2537-2001 QB/T 2790-2006 GB/T 3920-2008 |
|  | 五金配件耐腐蚀性 | QB/T 1333-2018 | QB/T 3826-1999 |
|  | 背带耐折性能 | QB/T 1333-2018 | QB/T 5246-2018 |
|  | 可分解有害芳香胺染料（纺织材料）① | QB/T 1333-2018 | GB/T 17592-2011 |
|  | 游离甲醛（纺织材料） | QB/T 1333-2018 | GB/T 2912.1-2009 |
| 备注：①皮革、毛皮、再生革、纺织品可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革、毛皮、再生革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

表2 背提包（QB/T 1333-2010）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革类材料）① | GB 20400-2006 | GB/T 19942-2005 |
|  | 游离甲醛（皮革、再生革类材料）② | GB 20400-2006 | GB/T 19941-2005 |
|  | 氯乙烯单体限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB/T 4615-1984 |
|  | 可溶性重金属限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB 21550-2008 5.4 |
|  | 其他挥发物限量（聚氯乙烯人造革类材料） | GB 21550-2008 | GB 21550-2008 5.5 |
|  | 振荡冲击性能 | QB/T 1333-2010 | QB/T 2922-2018 |
|  | 缝合强度 | QB/T 1333-2010 | QB/T 1333-2010 5.4.2 |
|  | 配件 | QB/T 1333-2010 | QB/T 1333-2010 5.4.3 |
|  | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2010 | QB/T 1333-2010 5.4.4 |
|  | 摩擦色牢度 | QB/T 1333-2010 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-1997 |
|  | 五金配件耐腐蚀性 | QB/T 1333-2010 | QB/T 3826-1999 |
|  | 可分解有害芳香胺染料（织物类材料）① | QB/T 1333-2010 | GB/T 17592-2006 |
|  | 游离甲醛（织物类材料） | QB/T 1333-2010 | GB/T 2912.1-1998 |
| 备注：①皮革、再生革、织物可分解有害芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量； ②皮革、再生革游离甲醛优先采用分光光度法检测，当发生争议时，以色谱法检测结果为准。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量

GB 21550-2008 聚氯乙烯人造革有害物质限量

QB/T 1333-2018 背提包

QB/T 1333-2010 背提包

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。