重庆市非固化橡胶沥青防水涂料产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批产品中随机抽取4组样品，各组样品不少于4kg，第一组为检验样，第二组为备用样，第三组为检验单项复验样，第四组为备用单项复验样，每个组分应单独包装。分别标记为“1-1”，“1-2”，“2-1”，“2-2”。

备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | JC/T 2428-2017 | GB/T 16777-2008 |
| 2 | 粘结性能（干燥基面） | JC/T 2428-2017 | GB/T 16777-2008 B法 |
| 3 | 粘结性能（潮湿基面） | JC/T 2428-2017 | GB/T 16777-2008 B法 |
| 4 | 延伸性 | JC/T 2428-2017 | JC/T 2428-2017 |
| 5 | 低温柔性 | JC/T 2428-2017 | JC/T 2428-2017 |
| 6 | 耐热性 | JC/T 2428-2017 | JC/T 2428-2017 |
| 7 | 渗油性 | JC/T 2428-2017 | JC/T 2428-2017 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JC/T 2428-2017  《非固化橡胶沥青防水涂料》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1 单项判定

固体含量、延伸性以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

粘结性能、低温柔性、耐热性、渗油性以每个试件分别达到标准规定时判为该项合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。