重庆市平板玻璃产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品40块（1200mm×600mm），其中20块作为检验样品，20块作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 2 | 厚薄差 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 3 | 点状缺陷 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 4 | 点状缺陷密集度 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 5 | 线道 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 6 | 裂纹 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 7 | 光学变形 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 8 | 弯曲度 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
| 9 | 无色透明平板玻璃可见光透射比 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
|  | 本体着色平板玻璃透射比偏差 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |
|  | 本体着色平板玻璃颜色均匀性 | GB 11614-2009 | GB 11614-2009 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11614-2009《平板玻璃》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

对厚度偏差、厚薄差、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度进行检验时，一片玻璃其检验结果的上述指标均达到该等级的要求则该片玻璃为上述指标合格，否则为不合格。20片样品中不合格片数小于或等于3片，则被抽查产品上述指标合格；若不合格数等于或大于4片，则被抽查产品上述指标不合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。