重庆市休闲服装产品质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（风衣产品应明确生产日期为2018年9月1日前或2018年9月1日后，针织裤产品应明确生产日期为2019年11月1日前或2019年11月1日后期，针织休闲服装服产品应明确生产日期为2020年7月1日前或2020年7月1日后）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2件/套/条，其中1件/套/条作为检验样品，1件/套/条作为备用样品。备用样品留存在承检机构。抽样方法采用的随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌或科学计算器等方法产生。

2 检验依据

表1棉服装（GB/T 2662-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 2662-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 2662-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 2662-2017 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 起球 | GB/T 2662-2017 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表2针织棉服装（GB/T 26384-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26384-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 26384-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 26384-2011 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 起球 | GB/T 26384-2011 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表3水洗整理服装（GB/T 22700-2016）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22700-2016 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22700-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22700-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 22700-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22700-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 22700-2016 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表4 针织拼接服装（GB/T 26385-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26385-2011 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26385-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26385-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 26385-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 26385-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 26385-2011 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 26385-2011 | GB/T 14576-2009 |
| 12 | 起球 | GB/T 26385-2011 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表5 针织工艺衫（FZ/T 73010-2016）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73010-2016 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB18401-2010 FZ/T 73010-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB18401-2010 FZ/T 73010-2016 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73010-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73010-2016 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 73010-2016 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 起球 | FZ/T 73010-2016 | GB/T 4802.3-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表6 针织休闲服装（FZ/T 73020-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73020-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 73020-2012 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度 | FZ/T 73020-2012 | GB/T 14576-2009 |
| 12 | 起球 | FZ/T 73020-2012 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表7 针织休闲服装（FZ/T 73020-2019）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 面料耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2019 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 面料耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 面料耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 面料耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73020-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 面料耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73020-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 面料耐光色牢度 | FZ/T 73020-2019 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 面料耐光、汗复合色牢度 | FZ/T 73020-2019 | GB/T 14576-2009 |
| 12 | 起球 | FZ/T 73020-2019 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表8 针织裙、裙套（FZ/T 73026-2014）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73026-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73026-2014 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 73026-2014 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度 | FZ/T 73026-2014 | GB/T 14576-2009 |
| 12 | 起球 | FZ/T 73026-2014 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表9 针织裤(FZ/T 73029-2019)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2019 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73029-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 起球 | FZ/T 73029-2019 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表10 针织裤（FZ/T 73029-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73029-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73029-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 起球 | FZ/T 73029-2009 | GB/T4802.3-2008 |
| 备注：①纺织品可分解芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表11 针织牛仔服装（FZ/T 73032-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73032-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 9 | 耐光色牢度 | FZ/T 73032-2017 | GB/T 8427-2008 |
| 10 | 起球 | FZ/T 73032-2017 | GB/T4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表12针织衬衫（FZ/T 73043-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 73043-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73043-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 73043-2012 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度 | FZ/T 73043-2012 | GB/T 14576-2009 |
| 12 | 起球 | FZ/T 73043-2012 | GB/T4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表13连衣裙、裙套（FZ/T 81004-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81004-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81004-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81004-2012 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 起球 | FZ/T 81004-2012 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表14 牛仔服装（FZ/T 81006-2017）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81006-2017 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81006-2017 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表15 单、夹服装（FZ/T 81007-2012）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81007-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81007-2012 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81007-2012 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 11 | 起球 | FZ/T 81007-2012 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表16 夹克衫（FZ/T 81008-2011）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81008-2011 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81008-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81008-2011 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81008-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81008-2011 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81008-2011 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 13 | 起球 | FZ/T 81008-2011 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表17风衣（FZ/T 81010-2018）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2018 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2018 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81010-2018 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 FZ/T 81010-2018 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81010-2018 | GB/T 8427-2008 方法3 |
| 13 | 起球 | FZ/T 81010-2018 | GB/T 4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

表18风衣（FZ/T 81010-2009）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解芳香胺染料① | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 FZ/T 81010-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81010-2009 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | GB/T 2910.1～24-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 16988-2013 GB/T 32198-2015 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01103-2009 FZ/T 01112-2012 FZ/T 01131-2016 FZ/T 01132-2016 FZ/T 30003-2009 FZ/T 40005-2009 |
| 10 | 耐光色牢度 | FZ/T 81010-2009 | GB/T 8427-2008 方法3 GB/T 8427-2020 方法3 |
| 13 | 起球 | FZ/T 81010-2009 | GB/T4802.1-2008 |
| 备注：①纺织品可分解芳香胺染料检测采用GC/MS定性，出现阳性结果时用HPLC/DAD进一步定性确认和定量。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 2662-2017   棉服装

GB/T 22700-2016  水洗整理服装

GB/T 26384-2011  针织棉服装

GB/T 26385-2011  针织拼接服装

GB/T 29862-2013  纺织品  纤维含量的标识

FZ/T 73010-2016  针织工艺衫

FZ/T 73020-2012  针织休闲服装

FZ/T 73020-2019  针织休闲服装

FZ/T 73026-2014  针织裙、裙套

FZ/T 73029-2019  针织裤

FZ/T 73029-2009  针织裤

FZ/T 73032-2017  针织牛仔服装

FZ/T 73043-2012  针织衬衫

FZ/T 81004-2012  连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017  牛仔服装

FZ/T 81007-2012  单、夹服装

FZ/T 81008-2011  夹克衫

FZ/T 81010-2018  风衣

FZ/T 81010-2009  风衣

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。