重庆市聚氯乙烯绝缘电缆电线（非阻燃类）产品

质量监督抽查实施细则（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

抽样时应从同一根电缆上至少截取45米，其中30米为检验样品，其余作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 3048.5-2007 GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 13 | 绝缘老化后抗张强度 变化率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 绝缘老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.32-2008 |
| 16 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 |
| 18 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 20 | 护套老化后抗张强度 变化率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 21 | 护套老化后断裂伸长率 变化率 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.122008 |
| 22 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.32-2008 |
| 23 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.31-2008 |
| 24 | 护套热冲击试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.31-2008 |
| 25 | 护套浸矿物油试验后 抗张强度变化率 | GB/T 5023.1-2008 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.21-2008 |
| 26 | 护套浸矿物油试验后 断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1-2008 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.21-2008 |
| 27 | 绝缘热稳定性试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.32-2008 |
| 28 | 护套热稳定性试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 2951.32-2008 |
| 29 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 5023.2-2008 |
| 30 | 不延燃试验 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 | GB/T 18380.12-2008 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

表2  产品种类与检验项目对照表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV) | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、30的检验项目 |
| 2 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02 (RV) |  |
| 3 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | 60227 IEC 05 （BV） |  |
| 4 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06 （RV） |  |
| 5 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | 60227 IEC 07 （BV-90） | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、27、30的检验项目 |
| 6 | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 08 （RV-90） |  |
| 7 | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 10 （BVV） | 表1中序号1至24、30的检验项目 |
| 8 | 扁形铜皮软线 | 60227 IEC 41 （RTPVR） | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、30的检验项目 |
| 9 | 户内装饰照明回路用软线 | 60227 IEC 43 （SVR） |  |
| 10 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52 （RVV） | 表1中序号1至24、29、30的检验项目 |
| 11 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53 （RVV） |  |
| 12 | 导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 56 （RVV-90） | 表1中序号1至24、27至30的检验项目 |
| 13 | 导体温度为90℃的耐热普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 57 （RVV-90） |  |
| 14 | 扁形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 | 60227 IEC 71f (TVVB) | 表3中序号1至24、29、30的检验项目 |
| 15 | 圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 | 60227 IEC 71c (TVV) |  |
| 16 | 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | 60227 IEC 74 (RVVYP) | 表1中序号1至26、30的检验项目 |
| 17 | 耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆 | 60227 IEC 75 (RVVY) | 表1中序号1至26、29、30的检验项目 |
| 18 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BLV | 表1中序号1、2、4至6、9至14、23、30的检验项目 |
| 19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV |  |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR |  |
| 21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV | 表1中序号1至24、30的检验项目 |
| 22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BLVV |  |
| 23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB |  |
| 24 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BLVVB |  |
| 25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | RVS | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、30的检验项目 |
| 26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线 | RVB | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、29、30的检验项目 |
| 27 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV | 表1中序号1至24、29、30的检验项目 |
| 28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、30的检验项目 |
| 29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR |  |
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 | AVRB |  |
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | AVRS |  |
| 32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | AVVR | 表1中序号1至24、30的检验项目 |
| 33 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV-90 | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、27、30的检验项目 |
| 34 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR-90 |  |
| 35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、30的检验项目 |
| 36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP |  |
| 37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP | 表1中序号1至24、30的检验项目 |
| 38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP1 |  |
| 39 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电缆 | RVVPS |  |
| 40 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP-90 | 表1中序号1、2、4至6、9至15、23、27、30的检验项目 |
| 41 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP-90 |  |
| 42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电梯电缆 | TVVB | 表1中序号1至24、30的检验项目的检验项目 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 5023.6-2006 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB/T 5023.7-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8734.6-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。