重庆市混凝土和钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查实施细则

（2020年二季度）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。采用蒸汽养护方式的样品龄期为14天及以上，采用自然养护方式的样品龄期为28天及以上。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品随机抽取样品20根，其中10根全部作为检验样品，10根作为备用样品。全部项目现场检验，检验样品和备用样品留存于被抽查企业。随机方式一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法进行。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752 |
| 2 | 外表面裂缝 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752 |
| 3 | 保护层厚度 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752 |
| 4 | 露筋 | GB/T 11836-2009 | GB/T 16752 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11836-2009  混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 16752-2017  混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1单项判定

1）外压荷载：裂缝荷载和破坏荷载实测值均符合标准规定为单根合格，2根管均合格判该项合格；2根管均不合格，不得复验，判该项不合格；2根中有1根不合格，允许复验2根，复验的2根管子均合格，判该项合格；复验结果仍有1根不符合时，判该项不合格。

2）保护层厚度：被测3点（每点内外2个测值均合格为该点合格）均符合标准规定为该项合格；3点中有2点不符合，不得复验，判该项不合格；3点中有1点不符合，允许复验2根，复验2根的6点均符合标准规定，判该项合格；复验结果仍有1点不符合时，判该项不合格。

3）外表面裂缝：符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。

4）露筋：符合标准规定为单根合格。10管全部合格判该项合格。

3.2.2综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。